Polystone® и Trovidur®

PE, PP, PVC, PVDF

Полуфабрикаты из термопластов

02/2004

Röchling Engineering Plastics:

Поставщик технических пластиков мирового масштаба

В последние несколько лет объем продукции, реализуемой компанией Röchling Engineering Plastics Gruppe, ориентированной на международное сотрудничество, резко увеличился и составил более 225 млн. EUR.

В настоящее время компания является одним из ведущих в мире поставщиков полуфабрикатов и готовой продукции из технических искусственных материалов.

Ассортимент нашей продукции из термопластов и композиционных материалов предлагает подходящее решение практически для всех областей промышленности основных средств производства и включает в себя, начиная от полуфабрикатов, таких как листы, стержни круглого сечения и профили, и заканчивая прессованными деталями и полностью говтовыми, лакированными и монтированными секциями, изготовленными методом пултрузии.

Pазнообразныe методы изготовления нашей продукции, такие как: экструзия, прессование, навивание и пултрузия, а также обработка полуфабрикатов на современнейших фрезерных станках не оставят ни одно из пожеланий невыполненным.

# С исследованиями и высокими технологиями в будущее

Новые материалы и технологии, соответствующие требованиям рынка, разрабатываются как в собственных лабораториях так и в тесном сотрудничестве с поставщиками, учеными и исследовательскими институтами.

Последовательно осуществляя исследования в производстве, наша компания старается отвечать меняющимся требованиям клиентов.  Одним из примеров служит тот факт, что в настоящее время мы обладаем крупнейшим в мире прессом для производства листов из полиолефина и являемся единственным поставщиком листов размером 6000 х 2500 мм.

В будущем компания продолжит следовать курсу динамичного расширения посредством как собственного роста, так и стратегического слияния.  Производя целый комплекс продукции, наша компания считает себя партнером наших клиентов, которым также выгодно использовать новую инновационную продукцию.

1

Термопласты:     Ассортимент продукции Röchling Engineering Plastics

Уникальное предложение

Компания предлагает торговым организациям и промышленным предприятиям наиболее полный ассортимент полуфабрикатов из термопластов ПП, ПЭ, ПВХ и ПВДФ марок  Poliston и Trovidur, который Вы только можете встретить у одного производителя. Наша продукция находит свое применение в машиностроении и химической промышленности (изготовление резервуаров и оборудования), строительстве и изготовлении рекламной продукции.

Ассортимент производственной программы включает в себя следующую продукцию:

- экутрузионные листы шириной до 3 000мм и толщиной                           от 0,8 до 50 мм

- прессованные листы до формата Megasheet 6 000мм х 2 500мм и толщиной от 1мм до 200мм

- цельные стержни диаметром до 200мм

- экутрузионные трубы квадратного сечения и U-профили

- экструзионные прутки для сварки пластиков различного диаметра

RITA - программа для проектирования резервуаров

Компания Röchling, как компетентный поставщик, предлагающий полуфабрикаты из пластика для производителей химического оборудования и резервуаров, разработала в сотрудничестве с лабораториями TÜV Nord программy RITA для рассчета и проектирования резервуаров. RITA – Röchling´s Integrated Tank Building Assisted производит рассчет свободностоящего без давления резервуара круглой или четырехугольной формы с косым или коническим дном и диаметром входящего трубопровода до 600мм. Рассчеты ведутся с учетом международно признанных DVS –стандартов

При заинтересованности мы можем предоставить Вам демо-версию программы.

Консультационная и техническая поддержка

Эта брошюра дает ориентировочные сведения обо всем разнообразном ассортименте. Наряду с информацией о производственных возможностях и наличии продукции, Bы найдете необходимые сведения об особенности материалов и технические данные, а также ссылки на нормы и положения.

Сотрудники отдела сбыта, технического маркетинга и службы работы с покупателями охотно ответят на все Ваши вопросы.

Готовые изделия и экструзионные профили

Существует возможность изготовления деталей по Вашим чертежам, с использованием высокосовременного оборудования для механической обработки. Кроме того мы можем изготовить для Вас экструзионные профили более двухсот разнообразных сечений.

Обратитесь к нам и мы

охотно предоставим Вам необходимую информацию

и брошюры.

Качество без границ

Мы относимся очень требовательно к нашей системе управления качеством, сертифицированной по DIN ES ISO 9001:2000.  Посредством постоянногo контроля и оценки деятельности мы гарантируем стандарт в DQS Cert  Audit.

Ведется постоанная работа по улучшению процессов

внутри компании, с

целью обеспечения

оптимального

качества и

концентрации нашей

деятельности на

требования заказчиков.

.

2

Содержание

„Жирный шрифт“ - обозначает, что товар всегда имеется на складе.

Продукция, масса которой в таблице выделена жирным шрифтом всегда имеется на складе. Остальное мы охотно изготовим по Вашему заказу.

Обзор продукции

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

4

5 - 8

Характеристики материалож

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

Что нибудь еще?

В этом проспекте представлен стандартный ассортимент производственной программы. Если Вам необходима продукция с другими характеристиками, цветом или размером, свяжитесь с нами.  Мы уже производили экструзионные листы толщиной 30мм, шириной 3000мм и длиной 16м ! Нестандартные характеристики cоэкструзионных и вспененных материалов тоже не проблема.

9

10 - 15

Экструзионные листы

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

16 - 19

20 - 25

Прессованные листы

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

26 - 31

32 - 33

Листы, полученные разрезанием прессованных листов на более тонкие слои

Polystone® (PE 1000)

31

Экструзионные профили

Polystone® (PE/PP)

34

Экструзионные стержни круглого сечения

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

35

35

Обратите внимание

Все массы, указанные в таблицах рассчитаны теоретически и могут быть использованы только как ориентировачные.  Счета на оплату продукции будут выставляться согласно действительной массы.

Все данные этого проспекта могут быть использоаны только в качестве информациии и должны отдельно рассматриваться договорными обязательствами.

Экструзионный сварочный материал

Polystone® (PE/PP/PVDF)

Trovidur® (PVC)

36

37

Листы из вспененного ПВХ (PVC)

Листы из интегральновспененного

ПВХ (PVC)

Astralon® G

Astraglas® WS

38 - 39

39

40

40

3

Области применения

Обзор ассортимента продукции

В таблицах, представленных ниже, рассмотрены характеристики различных материалов.  Данная информация поможет Вам при выборе правилного  вида продукции в зависимости от области применения.

Материал

Сокращенное обозначение

Описание

Свойства

Стр.

Polystone® M

PE-UHMW

PE 1000

Сверхвысоко-

молекулярный полиэтилен

- 9,2 - 10,5 млн г / моль;

- очень высокое сопротивление износу и истиранию;

- низкий коэффициент скольжения, высокая ударная вязкость

облицовка,

цепи и направляющие,

подъемно-транспортное оборудование,

кранцы в портовом строительстве,

ядерная промышленность

пищевая промышленность, ядерная промышленность

Polystone® D

PE-HMW

PE 500

Высокомолеку-лярный полиэтилен

- повышенные механические свойства;

- хорошее скольжения и характеристики износа;

- высокое сопротивление резанию и царапинам

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- большое относительной удлинение при разрыве, материал очень хорошо подходит для изготовления емкостей;

- хорошая устойчивость к химическим веществам.

26, 28,

30, 31,

35

16, 26,

28, 30

Polystone® G

PE-HD

PE 300

полиэтилен высокой плотности

химические установки и емкости

Polystone® G

черный B

PE-HD

PE 300

полиэтилен высокой плотности

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- большое относительной удлинение при разрыве, материал очень хорошо подходит для изготовления емкостей;

- высокая устойчивость к химическим веществам

- материал пригоден для изготовления емкостей, требующих сертификации (контролируется SKZ, Würzburg);

- класс материала PE 80

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- большое относительной удлинение при разрыве, материал очень хорошо подходит для изготовления емкостей;

- высокая устойчивость к химическим веществам

- материал пригоден для изготовления емкостей, требующих сертификации (контролируется SKZ, Würzburg);

- класс материала PE 100

- большое относительной удлинение при разрыве;

- хорошая эластичность;

- высокая ударная прочность;

- хорошая устойчивость к химическим веществам;

- хорошая обрабатываемость

- большая жесткость;

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- материал очень хорошо подходит для изготовления емкостей и аппаратов;

Polystone® G

черный B 100

PE-HD

PE 300

полиэтилен высокой плотности

химические установки и емкости

16, 18,

19, 26, 28, 30, 34, 35,

36

16, 18, 19, 27, 28, 30,

36

химические установки и емкости

Polystone® E

PE-LD

полиэтилен пониженной плотности

16, 18,

19, 27, 28, 30,

36

специальное применение: направляющие, ортопедическая техника

16

Polystone® P

(Homopolymer)

PP-H

изотактический термостабилизи-рованный полипропилен

оборудование и емкости для химической промышленности, гальванотехника

Polystone® P

(Copolymer)

PP-C

изотактический термостабилизиро-ванный полипропилен

(ПП-блоксополимер)

изотактический, трудновоспламе-няемый полипропилен

- большая жесткость;

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- материал очень хорошо подходит для изготовления аппаратов с повышеной прочностью, особенно при низких температурах.

- трудновоспламеняющийся;

- большая жесткость;

- обладает очень хорошими качествами для сварки и механической обработки;

- материал очень хорошо подходит для изготовления аппаратов

- очень хорошая устойчивость к химическим веществам;

- высокая тепмературостойкость;

- хорошая прочность и твердость

Polystone® PPs

(Homopolymer)

PPs

оборудование и емкости для химической промышленности, гальванотехника

16, 18,

19, 27, 29, 31, 34, 35,

36

17, 27, 29, 31, 35, 36

вентиляционные системы, приборостроение

Polystone® PVDF

PVDF

Высокомолеку-лярный полимеризат на основе винилденфторида

16, 18,

19

емкости для химических веществ, техника очистки воздуха, гальванотехника

16, 18,

27, 29, 31, 35,

36

4

Обзор ассортимента продукции

В таблицах, представленных ниже, рассмотрены характеристики различных материалов.  Данная информация поможет Вам при выборе правилного  вида продукции в зависимости от области применения.

Материал

Trovidur®  EР

PVC-U экстрзионный

Описание

Исх. метериал

DIN EN ISO 1163

PVC-U

EC

082 - 05 - 33

Свойства

Области применения

Изготовление емкостей, аппаратов и установок, машиностроение

Стр.

20, 22,

24, 37

Trovidur® EN

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ, без наполнителей

- нормальная ударная прочность;

- хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- нормальная ударная прочность;

- коррозионная и химическая устойчивость;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- повышенная ударная прочность;

- хорошо подходит для вакуумной деформации;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям;

- материал белого цвета - для применения на открытом воздухе;

- материал различных цветов - лля применения внутри помещений;

- гладкие блестящие поверхности;

- хорошие печатные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- однородные гладкие поверхности хорошо подходят для окрашивания и печати;

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям;

- материал белого цвета - для применения на открытом воздухе;

- материал различных цветов - лля применения внутри помещений;

- гладкие блестящие поверхности;

- отличные печатные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- высокая светопроницаемость;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- низкий уровень водопоглощения;

- хорошая устойчивость к химическим веществам;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- хорошие печатные свойства;

- повышенная ударная прочность;

- очень  хорошо подходит для вакуумной деформации; хорошие характеристики при горячей деформации;

- хорошее качество поверхности после деформации;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- пригодность для печатания;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, склеивание;

- соответствует требованиям для сопрокосновения с  питьевой водой;

- нормальная ударная прочность;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание.

- материал со специальными свойствами противопожарной защиты;

- класс горения B1 (листы толщиной до 8 мм), и класс горения M1 (листы шириной до 6 мм);

- нормальная ударная прочность;

- хорошая устойчивость к химическим веществам;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

жесткий ПВХ, без наполнителей

PVC- U

EC

074 - 05 - 33

Изготовление емкостей, аппаратов и установок, машиностроение

Trovidur®ES

PVC-U экстрзионный

жесткий ПВХ, без наполнителей

PVC- U

EC

074 - 05 - 28

21, 23,

25, 37

Изготовление регламы, поверхности сэндвич-панелей,

вакуумная деформация, машиностроение, строительство

21, 23

Trovidur® ESA-D

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ, повышенная ударная вязкость

PVC-U

ECLP

074 - 05 - 28

Mатериал, отлично подходящий для шелкотрафаретной печати, облицовка стен, строительство

Trovidur® ET

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ, прозрачный

PVC- U

ET

066 - 05 - 33

21, 23,

25

Машиностроение, приборостроение

21, 23,

25, 37

Trovidur® EV

PVC-U экструзионный t

жесткий ПВХ, повышенная ударная вязкость

PVC- U

ECLP

074 - 05 - 28

Горячая штамповка

*

Trovidur® EN-W

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ, без наполнителей

PVC- U

EC

082 - 05 - 33

Емкости и установки для водоподготовки

*

Trovidur® EN-F

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ

PVC-U

ECF

082 - 05 - 33

Cтроительный материал, отвечающий повышенным требованиям противопожарной защиты

*

* дальнейшая информация об этом материале – по индивидуальному запросу

Продолжение на следующей стр.

5

Описание

Обзор ассортимента продукции

Материал

Описание

Исх. материал

DIN EN ISO 1163

PVC-U

ECL

082 - 05 - 33

Свойства

Области применения

Строительные элементы,

сэндвич-панели

Стр.

Trovidur® EA

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ

- материал обладает превосходными свойствами для печати и склеивания;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- модифицированная ударная прочность;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- полированные поверхности

- повышенная ударная прочность;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- полированные поверхности

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

21, 23,

25

Trovidur® EC

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ

PVC-U

ECP

074 - 05 - 28

PVC-U

ECLP

074 - 05 - 28

Изготовление емкостей, аппаратов и установок, машиностроение

Специальная продукция

Trovidur® EC-UV

PVC-U экструзионный

жесткий ПВХ, модифицированная ударная прочность

жесткий ПВХ, модифицированная ударная прочность

жесткий ПВХ, модифицированная ударная прочность

Trovidur® EC-HI

PVC-U экструзионный

PVC-U

ECLP

074 - 25 - 23

21, 23,

25

Специальная продукция

Trovidur® ESV

PVC-U экструзионный

PVC-U

ECLP

074 - 05 - 28

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- хорошее качество поверхности после деформации;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение.

- идентификационный цвет для этого материала – красный;

- нормальная ударная прочность;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- подходит для соприкосновения с пищевыми продуктами и питьевой водой

- нормальная ударная прочность;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- элементы с повышенными механическими требованиями.

Trovidur® NL

PVC-U прессованный

жесткий ПВХ

PVC-U

QC

078 - 05 - T33

Изготовление рельефных дверных поверхностей

Емкости для химических веществ

32, 33,

37

Trovidur® PN

PVC-U прессованный

жесткий ПВХ

PVC-U

QC

074 - 05 - T33

Изготовление емкостей, аппаратов и установок, машиностроение

32, 33

Trovidur® PHS 15

PVC-U прессованный

жесткий ПВХ

PVC-U

QCP

074 - 25 - T28

Элементы с повышенными механическими требованиями

32, 33

6

Материал

Описание

Исх.материал

DIN EN ISO 1163

PVC-U

QCP

074 - 25 - T28

Свойства

Области применения

элементы с повышенными механическими требованиями

Стр.

Trovidur® PHS 25

PVC-U прессованный

жесткий ПВХ

Trovidur® PHSL 25

PVC-U прессованный

жесткий ПВХ

PVC-U

QCP

074 - 25 - T23

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- повышенная ударная прочность, хорошая ударная прочность при низких температурах;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание;

- подходит для соприкосновения с пищевыми продуктами и питьевой водой

- нормальная ударная прочность;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- температура длительного использования материала - до 90 0C;

- беспроблемная последующая обработка: сварка, термообработка, склеивание

- Аттестация FMRC 4910  http://www.fmglobal.com

- нормальная ударная прочность;

- производственный процесс обеспечивает одинаковость физических свойств во всех направлениях листа;

- хорошая устойчивость к кислотам, щелочам и солям;

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- температура длительного использования материала - до 90 0C

- плотность 0,5 г/см3;

- обе поверхности матовые;

- большая жесткость;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- хорошо подходит для вакуумной деформации

- плотность 0,7 г/см3;

- обе поверхности матовые;

- очень большая жесткость;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- трудновоспламеняющийся материал, после удаления источника пламени – самотушение;

- хорошо подходит для вакуумной деформации

- плотность 0,55 г/см3;

- обе поверхности матовые;

- очень большая жесткость;

- звуко- и теплоизоляция;

- хорошая устойчивость к свету и погодным условиям (материал белого цвета);

- подходит для соприкосновения с пищевыми продуктами и питьевой водой

Trovidur® PHT

PVC-C прессованный

жесткий ПВХ с повышенным содержанием хлора

PVC-C

QC

102 - 05 - T33

элементы с повышенными механическими требованиями

емкости для химических веществ

32, 33,

37

Trovidur® PHT

4910

PVC-C прессованный

жесткий ПВХ с повышенным содержанием хлора

PVC-C

QCF

102 - 05 - T28

установки для очистки воздуха

33

Trovitex®

PVC-U вспененный

вспененный ПВХ

PVC- U

изготовление рекламы, оформление выставок, внутренние работы

38, 39

Trovitex® 7

PVC-U вспененный

вспененный ПВХ

PVC- U

изготовление рекламы, оформление выставок, внутренние работы

38, 39

Trovicel®

PVC-U

интегрально-вспененный

интегрально-вспененный ПВХ

PVC- U

изготовление рекламы, оформление выставок, внутренние работы

39

Fortsetzung siehe nächste Seite

7

Обзор ассортимента продукции

Материал

Описание

Исх. материал

DIN EN ISO 1163

PVC-P

Свойства

Области применения

Изготовление уплотнений, манжет, компенсаторов, основание для штамповки, основание для шабота, оснастка для лакирования

Изготовление уплотнений, манжет, компенсаторов, основание для штамповки, основание для шабота, оснастка для лакирования

Oблицовка металлических и бетонных емкостей в химической промышленности

Стр.

Trovidur® W 1014

мягкий ПВХ

- твёрдость по Шору  около 66 A

- повышенная устойчивость к химическим веществам;

- хорошая устойчивость к вибрационному изнашиванию

- хорошие электроизоляционные свойства;

- материал хорошо подходит для склеивания;

- возможна также последующая обработка: сварка, термообработка;

- естественный цвет

25, 37

Trovidur® W 1590

мягкий ПВХ

PVC-P

- твёрдость по Шору около 73 A

- хорошие электроизоляционные свойства;

- материал хорошо подходит для склеивания;

- возможна также последующая обработка: сварка, термообработка;

- естественный цвет

25, 37

Trovidur® W 2000

мягкий ПВХ

PVC-P

- твёрдость по Шору около 85 A

- повышенная устойчивость к химическим веществам;

- повышенная  ударная прочность и сопротивление истиранию;

- очень хорошие электроизоляционные свойства;

- материал хорошо подходит для склеивания;

- возможна также последующая обработка: сварка, термообработка;

- цвет черный

- хорошая прозрачность и светопропускная способность;

- светоустойчивость, сопротивление старению;

- хорошее сопротивление  к образованию и распространению трещин;

- устойчивость к холоду;

- устойчивость к истиранию;

- звуко- и теплоизоляция;

- материал хорошо подходит для склеивания;

- возможна также последующая обработка: сварка, термообработка;

- материал с многослойной структурой, различная комбинация цвета;

- превосходная устойчивость к свету и погодным условиям;

- материал не проводит электрический ток;

- перламутровые цвета;

- возможность снятия стружки;

- цвета: возможно сочетание двух и более цветов

25, 37

Astraglas® WS

мягкий ПВХ

PVC-P

Mягкие двери, завесы, смотровые окна

40

Astralon® G

акриловое стекло

PMMA

Особо рекомендован для граверных работ

40

8

Свойства материалов

Polystone®

M             D

естеств.      естеств. (PE-UHMW) (PE-HMW)

PE 1000      PE 500

0,93

(Standard)

9,2 - 10,5

 20

 40

> 350

600

o.B.

> 100

38

61

80

0,96

~ 0,5

28

36

> 600

1.200

o.B.

> 20

46

64

200 - 350

Наименование показателя

Стандарт

Ед. изм

G

черный

(PE-HD)

PE 300

0,96

~ 0,25

22

32

> 800

800

12

-

40

63

G

естеств.

(PE-HD) PE 300

0,95

~ 0,25

23

32

-

800

12

-

40

63

E

естеств.

(PE-LD)

P

P

PVDF

серый/ест. серый/ест.

PP (homop.)

экстр.

0,92

-

33

-

> 50

1.400

6

-

65

72

400 - 500

160 - 168

0,22

1,5-2·10

155

90

HB

> 10

> 10

- 4

PP (cop.)

экстр.

0,92

-

26

-

> 50

1.100

40

-

50

69

400 - 500

DIN EN ISO

1183

-

DIN EN ISO

527-1

DIN EN ISO

527-1

DIN EN ISO

527-1

DIN EN ISO

527-1

DIN EN ISO

179-2

DIN EN ISO

179-2

ISO 2039-1

DIN EN ISO 868/15 Sek

sand-slurry

DIN EN ISO

3146

ISO 8302

DIN 53 752

DIN EN ISO

306

DIN EN ISO

306

UL 94

DIN VDE

0303-3

DIN VDE

0303-3

IEC 60112

IEC 250

VDE 0303-3

Плотность

Молекулярная масса

Прочность при растяжении

Разрывное усилие

Относительное удлинение при разрыве

Модуль упругости при расстяжении

Ударная вязкость

образца с надрезом

Ударная вязкость образца с надрезом –при угле надреза 150

Твёрдость по Бринеллю при продавливании в течении 30 секунд

Твердость по Шору  D

Сопротивление износу

Температурный интервал плавления кристаллита

Tеплопроводность

Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 0C до 100 0C

Температура размягчения по Вика

VSP/A/50

VSP/B/50

Категория стойкости к горению

Удельное сопротивление изоляции

Поверхностное сопротивление

Величина тока утечки

Коэффициент диэлектрических потерь при 106 Hz

Дугостойкость

g/cm3

g

mol

10

6

0,92

-

9

-

> 50

200

-

-

15

45

-

N/mm 2

N/mm 2

%

N/mm 2

mJ/mm 2

mJ/mm 2

N/mm 2

-

-

°C

W

m · K

K

- 1

450 - 550      450 - 550

130 – 135     130 - 135

0,41                 0,4

1,5-2·10

-

79

HB

> 10

> 10

14

- 4

1,5-2·10

130

78

HB

 10

> 10

14

- 4

130 - 135     130 - 135     110 - 115

0,43               0,43                0,40

1,5-2·10

123

67

HB

 10

> 10

13

- 4

1,5-2·10

123

67

HB

> 10

> 10

14

- 4

1,5-2·10

95

-

HB

> 10

> 10

14

- 4

1,8

-

55

-

> 25

2.200

20

-

100

76

-

160 – 168     172 - 175

0,22

1,5-2·10

149

73

HB

> 10

> 10

- 4

0,13

1,2-1,4·10

-

-

VO

> 10

> 10

-

-

-

-4

°C

°C

-

 · cm



CTI

-

-

15

15

13

15

15

14

15

15

16

16

14

600

1,9·10

L4

600

< 2·10

L4

600

- 4

6·10

L4

600

- 4

6·10

L4

600

- 4

2·10

-

600

3,5·10

L4

600

3,5·10

L4

- 4

- 4

- 4

- 4

9

Механические свойства

Термические свойства

Электрические свойства

Термические свойства

Механические свойства

Электрические

свойства

Прочие свойства

Свойства материалов

Trovidur® ПВХ (PVC) жесткие

экструзионные листы

EN               EP              ES

 1,47 1,40 1,40

 55 55 48

-                          -

 20

Наименование показателя

Стандарт

Ед. изм

ESA-D

ESA

Плотность

Прочность при растяжении

Разрывние усилие

Относительное удлинение при разрыве

Модуль упругости при растяжении

3,5 % Напряжение изгиба

Предел прочности при сжатии

Ударная вязкость образца (температура без возн. повреждений)

Ударная вязкость

образца с надрезом

Твёрдость по Бринеллю H358/30

Температура излома

Твердость по Шору  A

Твердость по Шору  D

Температура сварки                           (горячая сварка)

Количество воздуха

Температура деформации

(нагревание в термошкафе)

Температура размягчения по Вика

Устойчивость формы при нагревании

Устойчивость формы при нагревании

Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 0C до 60 0C

Объемное сопротивление

Поверхностное сопротивление

Относительная диэлектрическая постояннаяr, при

Тангенс угла диэлектрических потерь , при

Категория стойкости к горению

Водопоглощение

Физиологическая индифферентность

Устойчивость к погодным условиям

Интервал температур использования материала

DIN EN ISO 1183

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 178

ISO 3597-3

ISO 179-2

DIN EN ISO 179-2, при 23 °C

ISO 2039

DIN EN 1876-2,

Толщина образца 1мм

DIN EN ISO 868

DIN EN ISO 868

DVS 2207/2

DVS 2207/2

Richtwerte

VSP/B/50, DIN EN ISO 306

DIN EN ISO 75 , Способ A

DIN EN ISO 75 , Способ B

DIN 53 752

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-4

DIN VDE 0303-4

DIN 4102

DIN EN ISO 62-3

2002/72/EG, 60. Empf. BfR

Ориентировочное значение

Ориентировочное значение

g/cm 3

N/mm 2

N/mm 2

%

N/mm 2

N/mm 2

N/mm 2

°C

kJ/m 2

N/mm 2

°C

-

-

°C

l/min

°C

°C

°C

°C

-1

K

1,42

 70 x 10

15

> 10

> 10

 3100

 80

 78

0

 4

 120

-

-

85

-

-

-

 80

 75

 82

-6

 70 x 10

15

> 10

> 10

 15

 3000

 80

 70

0

 4

 100

-

-

82

-

-

-

 75

 68

-

-6

 70 x 10

15

> 10

> 10

-

 20

 2500

 75

 65

-20

 6

 90

-

-

80

-

-

-

 72

 66

-

-6

 70 x 10

15

> 10

> 10

 45

-

 20

 2500

 60

 65

-20

 8

 120

-

-

-

-

-

-

 75

 70

 74

-6

 70 x 10

15

> 10

> 10

1,42

 45

-

 20

 2500

 60

 65

-20

 8

 120

-

-

-

-

-

-

 75

 70

 74

-6

 cm



1 kHz

1 kHz

13

13

13

13

13

 3,2

0,02

B1,1 - 4 mm

 3

нет

хорошая

-15/+60

 3,2

 0,02

B1,1- 3 mm

 3

да

хорошая

-15/+60

 3,2

 0,02

B1,1 - 2 mm

 3

да

очень хор.

-30/+60

 3,2

 0,02

B1,1 - 3 mm

 3

нет

очень хор

-30/+60

 3,2

 0,02

B1,1 - 3 mm

 3

нет

очень хор

-30/+60

(24 h, 100°C)

mg/cm 2

-

-

°C

10

Trovidur® ПВХ (PVC) мягкое экструзионное полотно

W 1014      W 1590

 1,30

-

 12

 250

-

-

-

-

-

-

-12

 66

-

325±10

50 - 70

150

-

-

-

-

-

-

-

-

B2

-

нет

-

0/+60

 1,22

-

 15

 300

-

-

-

-

-

-

-15

 73

-

325±10

50 - 70

150

-

-

-

-

-

-

-

-

B2

-

нет

-

-10/+60

W 2000

 1,31

-

 20

 250

-

-

-

-

-

-

-15

 85

-

325±10

50 - 70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B2

-

нет

-

0/+65

ET

 1,38

 70

-

 10

 3200

 80

-

23

 2

 140

-

-

 130

-

-

-

 67

 59

 62

 70 x 10

> 10

> 10

15

EN-W

 1,47

 55

-

 20

 3000

 80

 78

0

 4

 120

-

-

-

-

-

-

 80

 75

 82

 70 x 10

> 10

> 10

15

EN-F

 1,47

 50

-

 20

 3200

 80

 78

0

 4

 120

-

-

-

-

-

-

 80

 75

 82

 70 x 10

 10

 10

 3,2

 0,02

15

13

EC

 1,40

 50

-

 25

 2700

-

 67

0

 6

 110

-

-

-

-

-

-

 75

 65

 70

 70 x 10

> 10

> 10

-

-

B2

15

EC-UV

 1,41

 50

-

 20

 2700

-

 67

- 20

 8

 115

-

-

-

-

-

-

 74

 65

 70

 70 x 10

> 10

> 10

-

-

B2

15

EC-HI

 1,37

 50

-

 20

 2700

-

-

- 20

 24

 90

-

-

-

-

-

-

 74

 65

 70

 70 x 10

> 10

> 10

-

-

B2

15

13

ESV

 1,41

 45

-

 20

 2500

 60

 65

- 20

 8

 120

-

-

-

-

-

-

 75

 70

 74

 70 x 10

> 10

> 10

15

EA

 1,47

 55

-

 15

 3200

-

-

0

 4

 110

-

-

-

-

-

-

 80

-

-

 70 x 10

> 10

> 10

15

EV

 1,41

 40

-

 20

 2700

-

-

- 20

 6

-

-

-

-

-

-

-

 74

-

-

 70 x 10

> 10

> 10

15

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

13

13

13

13

13

13

13

 3,2

 0,02

B1,1 - 4 mm

 2

нет

удовл.

-10/+55

 3,2

 0,02

B1,1 - 4 mm

 2

только

питьевая вода

хор.

-15/+60

 3,2

 0,02

B1

 3

нет

очень хор.

-30/+60

 3,2

 0,02

B1,1 - 4 mm

-

нет

очень хор.

-15/+60

B1,1 - 8 mm

-

нет

хор.

-15/+60

 1

нет

хор.

-20/+60

 2

нет

очень хор.

-20/+60

 2

нет

хор.

-20/+60

 3,2

 0,02

B2

 3

нет

очень хор.

-30/+60

Продолжение на следующей странице

11

Термические свойства

Механические свойства

Электрические

свойства

Прочие свойства

Свойства материалов

Trovidur® ПВХ (PVC) жесткие

Прессованные листы

PHS 25     PHSL 25 PHT 4910

 1,33 1,30 1,64

 45 40 55

-                          -

 20

 2500

 60

 50

- 20

 20

 90

-

-

-

-

-

-

 75

-

-

 70 x 10

> 10

> 10

15

 30

 2100

-

-

- 40

 20

-

-

-

-

-

-

-

 75

-

-

 70 x 10

> 10

> 10

15

-

 15

 2800

-

-

0

 3

-

-

-

-

-

-

-

 100

-

-

 60 x 10

> 10

> 10

-

-

B2

-

15

Наименование показателя

Стандарт

Ед.

PN

 1,47

 56

-

 15

 3000

 80

 70

0

 4

120

-

-

-

-

-

-

 75

 73

 73

 70 x 10

> 10

> 10

15

PHS 15

 1,33

 45

-

 20

 2500

 60

 50

- 20

 10

 90

-

-

-

-

-

-

 75

 69

 73

 70 x 10

> 10

> 10

15

- 6

Плотность

Прочность при растяжении

Разрывное усилие

Относительное удлинение при разрыве

Модуль упругости

3,5 % Напряжение изгиба

Предел прочности при сжатии

Ударная вязкость образца без повреждений

Ударная вязкость образца с надрезом

Твердость по Бринеллю H358/30

Температура излома

Твердость по Шору  A

Твердость по Шору  D

Температура сварки                           (горячая сварка)

Количество воздуха

Температура деформации

(нагревание в термошкафе)

Температура размягчения по Вика

Устойчивость формы при нагревании

Устойчивость формы при нагревании

Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 до 60 0C

Объемное сопротивление

Поверхностное сопротивление

Относительная диэлектрическая постояннаяr, при

Тангенс угла диэлектрических потерь , при

Категория стойкости к горению

Водопоглощение

Физиологическая индифферентность

Устойчивость к погодным условиям

Интервал температур использования материала

DIN EN ISO 1183

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 178

ISO 3597-3

ISO 179-2

DIN EN ISO 179-2, bei 23 °C

ISO 2039

DIN EN 1876-2, Probendicke 1 mm

DIN EN ISO 868

DIN EN ISO 868

DVS 2207/2

DVS 2207/2

Richtwerte

VSP/B/50, DIN EN ISO 306

DIN EN ISO 75 , Способ A

DIN EN ISO 75 , Способ B

DIN 53 752

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-4

DIN VDE 0303-4

DIN 4102

DIN EN ISO 62-3

2002/72/EG, 60. Empf. BfR

Ориентировочное значение

Ориентировочное значение

g/cm 3

N/mm 2

N/mm 2

%

N/mm 2

N/mm 2

N/mm 2

°C

kJ/m 2

N/mm 2

°C

-

-

°C

l/min

°C

°C

°C

°C

-1

K

- 6

- 6

- 6

- 6

 cm



1 kHz

1 kHz

13

13

13

13

13

 3,2

 0,02

B2

 3

нет

удовл.

-40/+60

 3,2

 0,02

B2

 3

да

удовл.

-40/+60

 3,2

 0,02

B2

 3

нет

хор.

-10/+60

(24 h, 100°C)

mg/cm 2

 3,2

 0,02

B2

 3

нет

удовл.

-20/+60

нет

хор.

-15/+85

°C

12

NL

 1,40

 62

-

 15

 3000

 80

 70

0

 2

125

-

-

-

-

-

-

 75

 69

 73

 70 x 10

> 10

> 10

15

- 6

PHT

 1,64

 60

-

 15

 3000

-

-

0

 4

-

-

-

-

-

-

-

 103

-

-

 60 x 10

> 10

> 10

15

- 6

13

13

 3,2

 0,02

B1,1 - 3 mm

 3

да

удовл.

-20/+60

-

-

B2

-

нет

хор.

-10/+90

13

Механические свойства

Термические

свойства

Электрические

свойства

Свойства материалов

Листы из вспененного ПВХ  (PVC)

Trovitex®         Trovitex®-7

 0,50 - 0,55 0,70

 10

 15

 700

 15

- / 4

 15

 8

 50

 70

 66 x 10

-

0,059

-

> 10

-

-

B1

 16

 15

 1000

 25

- / 6

 10

 8

 55

 75

 70 x 10

-

0,08

-

> 10

-

-

12

Наименование показателя

Стандарт

Ед. изм

Trovicel ®

10 mm

 0,60

-

-

 1200

 30

 4 / 5

 17

 25

 80

 75

 75 x 10

3,1

0,068

-

> 10

-

13

- 6

19/24 mm

 0,55

-

-

 700

 20

 4 / 5

 17

 25

 80

 75

 75 x 10

2,2/1,7

0,068

-

> 10

13

- 6

Плотность

Прочность при растяжении

Относительное удлинение при разрыве

Модуль упругости при растяжении

Напряжение изгиба

Напряжение сжатия

при 5/10 % сжатии

Ударная вязкость

Твёрдость по Бринеллю H358/30

Твердость по Шору  D

Температура размягчения по Вика

Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 0C до 60 0C

Коэффициент теплопередачи

Теплопроводность

Объемное сопротивление

Поверхностное сопротивление

Относительная диэлектрическая постояннаяr, при

Тангенс угла диэлектрических потерь , при

Категория стойкости к горению

Водопоглощение

Физиологическая индифферентность

Устойчивость к погодным условиям

Интервал температур использования материала

DIN EN ISO 1183

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527-1

ISO 178

DIN ISO 2039

ISO 179

DIN EN ISO 2039

DIN EN ISO 868

VSP/B/50, DIN EN ISO 306

DIN 53 752

DIN EN ISO 6946

DIN 52 616

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-4

DIN VDE 0303-4

DIN 4102

DIN EN ISO 62-3

2002/72/EG, 60. Empf. BfR

Ориентировочное значение

Ориентировочное значение

g/cm 3

N/mm 2

%

N/mm 2

N/mm 2

N/mm 2

kJ/m 2

N/mm 2

-

°C

-1

K

- 6

- 6

(K)W/m 2 · - K

W/(m · K)

 cm



1 kHz

1 kHz

12

(7 d, 23°C) %

mg/cm 2

-

-

°C

 1

нет

очень хор.

0/+55

B1

 1

нет

очень хор.

0/+55

-

B2

 0,2

да

очень хор.

0/+60

-

-

B2

 0,2

да

очень хор.

0/+60

14

Прочие

свойства

Механические

свойства

Термические

свойства

Прочие

Электрические

свойства

свойства

Astralon®

G

Astraglas®

WS

Наименование показателя

Стандарт

Ед. изм

Плотность

Прочность при растяжении

Разрывние усилие

DIN EN ISO 1183

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 527

g/cm 3

N/mm 2

N/mm 2

%

%

N/mm 2

N/mm 2

N/mm 2

°C

-

°C

-1

K

 1,17

 45

-

-

 20

 1900

 130

 100

-

-

 100

 70 x 10

-

-

-

-

-

 0,19

 10

 10

15

Относительное удлинение при разрыве

Модуль упругости при растяжении

Ударная вязкость

Твёрдость по Бринеллю H358/30

Температура излома

Твердость по Шору  D

Температура размягчения по Вика

Коэффициент линейного расширения

Водопоглощение

Изменение цвета за счет водопоглощения

Показатель преломления

Устойчивость к погодным условиям Y1 после 2000 часов воздействия

Устойчивость к погодным условиям, потускнение после 2000 часов воздействия

Теплопроводность при 20 °C

Объемное сопротивление

Поверхностное сопротивление

Относительная диэлектрическая постояннаяr, при

Тангенс угла диэлектрических потерь , при

Категория стойкости к горению

Устойчивость к погодным условиям

Интервал температур использования материала

DIN EN ISO 527-1

50 mm/min

DIN EN ISO 527-1

DIN EN ISO 8256

ISO 2039-1

DIN 53 373

ISO 868

VSP/B/50, DIN EN ISO 306

от 20°C до 60°C

ISO 62

1 - 23 - 24h - W

DIN EN ISO 498

ASTM G-53-77

ASTM G-53-77

VDE 0304 Teil 1

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-3

DIN VDE 0303-4

DIN VDE 0303-4

DIN 4102

Ориентировочное значение

Ориентировочное значение

 1,28

-

> 19

 200

-

45

-

-

-13

53

-

 170 x 10

0,15

16

1,529

35

13

-

-

-

-

-

-

-

-

- 6

%

%

n 020

%

%

W/(m·K)

 cm



10

10

-6

Hz

Hz

15

-6

-

-

°C

 2,7

 0,034

B2

Отл.

-20/+80

- 6

15

Экструзионные листы

Polystone®

D

PE-HMW

PE 500

Ест.

kg

лист

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

19,2

23,0

28,8

-

-

-

-

-

-

G-HD

PE-HD

PE 300

Черн.

kg

лист

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

G-

Черн.

B1)

G-

Черн.

B 100 1)

E

PE-LD

Ест.

kg

лист

1,8

3,7

5,5

7,4

9,2

11,0

14,7

18,4

-

-

-

-

-

-

-

-

P

(Homopolymer)

PP-H

сер-RAL    ест.

7032

kg

лист

1,8

3,7

5,5

7,4

9,2

11,0

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

kg

лист

1,8

3,7

5,5

7,4

9,2

11,0

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

PPs 2)

PP

сер-RAL

7037

kg

лист

-

-

5,7

7,6

9,5

11,4

15,2

19,0

22,8

28,5

38,0

47,5

-

-

-

-

PVDF

PVDF

Ест.

kg

лист

3,6

7,2

10,8

14,4

18,0

21,6

28,8

36,0

43,2

54,0

-

-

-

-

-

-

PE-HD/PE 300

PE 80

Черн.

kg

лист

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

PE 100

Черн.

kg

лист

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

Стандартный формат

mm

2000 x 1000

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,1

± 0,15

± 0,2

± 0,25

± 0,3

± 0,4

± 0,45

± 0,55

± 0,7

± 0,8

± 1,0

± 1,15

± 1,3

± 1,55

Кол-во листов

в палетте

200

150

100

75

75

75

60

60

40

40

30

20

20

15

10

10

черн.

kg

лист

1,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

mm

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

-SK 3)

PVDF

Ест.

kg

лист

-

8,3

11,9

15,5

19,1

22,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продолжение на следующей странице

Изготовление по заказу:

- в рулонах

- тесненые поверхности

- рельефные поверхности - с одной стороны или с обеих

- нестандартный цвет

- нестандартный размер листа

- соэкструзионные листы

- маркировка

G-(PE-HD)

- G - поверхность оклеена ворсом /трикотажной тканью

- G-черный-EL -  електропроводящий материал

- GV-естественный  и GV-окрашенный  - специальный вид вакуумной деформации

- G- естественный-UV - со специальной защитой от ультрафиолетового излучения

P (PP)

- PP – вспененный

- PP-EL -  електропроводящий материал

1) материал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

2) трудновоспламеняемый

3) оклеен тканью

16

Polystone®

P

(Copolymer)

PP-C

сер-RAL черн.

7032

kg

Platte

2,74

4,11

5,48

8,22

12,32

16,43

24,65

32,86

41,08

54,77

68,47

kg

Platte

2,74

4,11

5,48

8,22

12,32

16,43

24,65

32,86

41,08

54,77

68,47

Стандартный формат

mm

2440 x 1220

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,1

± 0,15

± 0,2

± 0,25

± 0,35

± 0,45

± 0,55

± 0,7

± 0,8

Кол-во листов

в палетте

360

300

240

120

80

60

40

30

25

20

15

ест.

kg

Platte

2,74

4,11

5,48

8,22

12,32

16,43

24,65

32,86

41,08

54,77

68,47

mm

1

1,5

2

3

4,5

6

9

12

15

20

25

белый

kg

Platte

2,74

4,11

5,48

8,22

12,32

16,43

24,65

32,86

41,08

54,77

68,47

По заказу возможно изготовление экструзионных листов из сополимера Polystone P (Copolymer) во всех размерных форматах

17

Экструзионные листы

Polystone®

G-HD

PE-HD

PE 300

черн.

kg

лист

4,3

8,6

13,0

17,3

21,6

25,9

34,6

43,2

51,8

64,8

86,4

108,0

129,6

G-HD-     G-

SK 3)

PE-HD PE 300

черн.

kg

лист

-

-

14,8

19,1

23,4

27,7

36,4

-

-

-

-

-

-

черн.

B1)

G-

черн.

B 100 1)

P 6)

(Homopolymer)

PP-H

серый       ест.

kg           kg

лист

4,1

8,3

12,4

16,6

20,7

24,8

33,1

41,4

49,7

62,1

82,8

103,5

124,2

лист

4,1

8,3

12,4

16,6

20,7

24,8

33,1

41,4

49,7

62,1

82,8

103,5

124,2

P-SK 3)      PPs 2)

PP-H        PP-H

серый     сер-RAL

kg

лист

-

-

14,2

18,4

22,5

26,6

34,9

-

-

-

-

-

-

7037

kg

лист

-

-

12,8

17,1

21,4

25,7

34,2

42,8

51,3

64,1

85,5

-

-

PVDF

PVDF

ест.

kg

лист

-

-

24,3

32,4

40,5

48,6

-

-

-

-

-

-

-

-SK 3)

PVDF

ест.

kg

лист

-

-

26,8*

34,9

43,0

51,1

-

-

-

-

-

-

-

PE-HD/PE 300

PE 80

черн.

kg

лист

4,3

8,6

13,0

17,3

21,6

25,9

34,6

43,2

51,8

64,8

86,4

108,0

129,6

PE 100

черн.

kg

лист

4,3

8,6

13,0

17,3

21,6

25,9

34,6

43,2

51,8

64,8

86,4

108,0

129,6

Стандартный формат

mm

3000 x 1500

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,1

± 0,15

± 0,2

± 0,25

± 0,3

± 0,4

± 0,45

± 0,55

± 0,7

± 0,8

± 1,0

Кол-во листов 5)

в палетте

150

75

50

50

50

50

40

30

25

20

15

10

10

ест.

kg

лист

4,3

8,6

13,0

17,3

21,6

25,9

34,6

43,2

51,8

64,8

86,4

108,0

129,6

mm

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

-GK 4)

PVDF

ест.

kg

лист

-

-

28,8

36,9

45,0

53,1

-

-

-

-

-

-

-

Изготовление по заказу:

- в рулонах;

- тесненые поверхности;

- рельефные поверхности - с одной стороны или с обеих;

- нестандартный цвет;

- нестандартный размер листа;

- соэкструзионные листы;

- маркировка;

G-(PE-HD)

- G - поверхность оклеена ворсом /трикотажной тканью

- G-черный-EL -  електропроводящий материал

- GV-естественный  и GV-окрашенный  - специальный вид вакуумной деформации

- G- естественный-UV - со специальной защитой от ультрафиолетового излучения

P (PP)

- PP – вспененный

- PP-EL -  електропроводящий материал

1) материал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

2) трудновоспламеняемый

3) оклеен тканью

4) Glaskaschiert

5) недействительно для ПВДФ

6) при толщине 12мм и более одна сторона покрывается защитной пленкой

*Рулоны длиной 20м всегда имеются на складе

18

Polystone®

G-HD

PE-HD

PE 300

черн.

kg

лист

23,0

30,7

38,4

46,1

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

307,2

384,0

G-

черн.

B1)

G-

черн.

B 100 1)

P

(Homopolymer)

PP-H

серый

kg

лист

22,1

29,4

36,8

44,2

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

294,4

368,0

ест.

kg

лист

22,1

29,4

36,8

44,2

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

294,4

368,0

PE-HD/PE 300

PE 80

черн.

kg

лист

23,0

30,7

38,4

46,1

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

307,2

384,0

PE 100

черн.

kg

лист

23,0

30,7

38,4

46,1

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

307,2

384,0

Стандартный формат

mm

4000 x 2000

Толщ

Допуск

Кол-во листов

ест.

kg

лист

23,0

30,7

38,4

46,1

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

307,2

384,0

толщ.

в

mm        палетте

± 0,15               50

± 0,2                 40

40

25

20

15

10

10

10

5

5

5

3

± 0,25

± 0,3

± 0,4 ± 0,45 ± 0,55 ± 0,7 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,3 ± 1,55

mm

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

PPs 2)

PP-H

сер-RAL

7037

kg

лист

22,8

30,4

38,0

45,6

60,8

76,0

91,2

114,0

152,0

-

-

-

-

19

Экструзионные листы

Trovidur®

Жецткий ПВХ (PVC)

Стандартный формат

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,110

± 0,125 ± 0,140 ± 0,155 ± 0,170 ± 0,200 ± 0,215 ± 0,230 ± 0,260 ± 0,290 ± 0,320 ± 0,350 ± 0,380 ± 0,440 ± 0,530 ± 0,680 ± 0,830 ± 0,980 ± 1,130 ± 1,280 ± 1,430 ± 1,580

Кол-во листов

в палетте

300

200

150

125

100

75

68

60

50

45

40

30

25

20

15

12

10

8

7

6

EN

PVC-U

серый

7011

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

серый

231

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

серый

6701

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

серый

6702

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

красн.

250

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

оранж.

2003

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82 1)

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

зелён.

6011

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

белый

182

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

Слоновая кость

195

kg

лист

2,94

4,41

5,88 1)

7,35

8,82 1)

11,76 1)

13,23

14,70 1)

17,64 1)

20,58 1)

23,52 1)

26,46

29,40 1)

35,28 1)

44,10 1)

58,80 1)

73,50

88,20 1)

102,90

117,60

132,30

147,00

mm

2000 x 1000

mm

1

1,5

2

2,5

3

4

4,5

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

черн.

712

kg

лист

2,94

4,411)

5,88

7,35

8,82

11,76

13,23

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

Продолжение на следующей странице

1) Одна сторона покрыта защитной пленкой

2) Две стороны покрыты защитной пленкой

3) специальнaя защитa от ультрафиолетового излучения

20

EP

PVC-U

серый

7011

kg

лист

2,80

4,20

5,60

-

8,40

11,20

-

14,00

16,80

19,60

22,40

25,20

28,00

33,60

42,00

56,00

70,00

84,00

98,00

112,00

126,00

140,00

EC

PVC-U

белый 3)

2070

kg

лист

2,82

4,23

5,64

-

8,46

11,28

-

14,10

16,92

19,74

22,56

25,38

28,20

33,84

42,30

56,40

70,50

84,60

98,70

112,80

126,90

141,00

ES1)

PVC-U

серый

6705

kg

лист

2,80

4,20

5,60

-

8,40

11,20

-

14,00

16,80

-

22,40

-

28,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESA-D1)

PVC-U

белый

2060

kg

лист

2,84

4,26

5,68

7,10

8,52

11,36

12,78

14,20

17,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ET2)

PVC-U

проз- рачный

kg

лист

2,86

4,17

5,56

-

8,34

11,12

-

13,90

16,68

19,46

22,24

-

27,80

33,36

41,70

-

-

-

-

-

-

-

серый HI

7032

kg

лист

2,74

4,11

5,48

-

8,22

10,96

-

13,70

16,44

19,18

21,92

24,66

27,40

32,88

41,10

54,80

68,50

82,20

95,90

109,60

123,30

137,00

серый

7011

kg

лист

2,80

4,20

5,60

-

8,40

11,20

-

14,00

16,80

19,60

22,40

25,20

28,00

33,60

42,00

56,00

70,00

84,00

98,00

112,00

126,00

140,00

черн.

1938

kg

лист

2,80

4,20

5,60

-

8,40

11,20

-

14,00

16,80

-

22,40

-

28,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

черн.

712

kg

лист

2,84

4,26

5,68

7,10

8,52

11,36

12,78

14,20

17,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EA1)

PVC-U

белый

kg

лист

2,94

4,41

5,88

7,35

8,82

11,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Экструзионные листы

Trovidur®

Жесткий ПВХ (PVC)

Стандартный форматt

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,110

± 0,125

± 0,140

± 0,155

± 0,170

± 0,200

± 0,215

± 0,230

± 0,260

± 0,290

± 0,320

± 0,350

± 0,380

± 0,440

± 0,530 ± 0,680 ± 0,830 ± 0,980 ± 1,130 ± 1,280 ± 1,430 ± 1,580

Кол-во листов

в палетте

80

80

70

50

45

38

35

31

25

26

20

22

19

15

16

12

13

10

8

6

EN

PVC-U

серый

7011

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

серый

231

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

серый

6701

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

серый

6702

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

красный

250

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

оранж.

2003

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

зелен.

6011

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

белый

182

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23 132,30 1) 165,38 1)

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

Слон.кость

195

kg

лист

6,62

-

-

13,23 1)

-

-

19,85 1)

-

26,46 1)

-

-

33,08 1)

-

39,69 1)

-

46,311)

-

52,92

59,54

66,15 1)

-

79,38

99,23 1)

132,30 1)

165,38 1)

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

mm

3000 x 1500

mm

1

1,5

2

2,5

3

4

4,5

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

черн.

712

kg

лист

6,62

-

-

13,23

-

-

19,85

-

26,46

-

-

33,08

-

39,69

-

46,31

-

52,92

-

59,54

66,15

-

79,38

99,23

132,30

165,38

198,45

231,53

264,60

297,68

330,75

Продолжение на следующей странице

1) Одна сторона покрыта защитной пленкой

2) Две стороны покрыты защитной пленкой

3) специальнaя защитa от ультрафиолетового излучения

22

EP

PVC-U

серый

7011

kg

лист

6,30

-

-

12,60

-

-

18,90

-

25,20

-

-

31,50

-

37,80

-

44,10

-

50,40

-

56,70

63,00

-

75,60

94,50

126,00

157,50

189,00

220,50

252,00

283,50

315,00

EC

PVC-U

белый 3)

2070

kg

лист

6,35

-

-

12,69

-

-

19,4

-

25,38

-

-

31,73

-

38,07

-

44,42

-

50,76

-

57,11

63,45

-

76,14

95,18

126,90

158,63

190,35

222,08

253,80

285,53

317,25

ES1)

PVC-U

серый

6705

kg

лист

6,30

-

-

-

12,60

-

-

18,90

-

25,20

-

-

31,50

-

37,80

-

-

-

50,40

-

-

63,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESA-D1)

PVC-U

белый

2060

kg

лист

6,39

9,59

-

12,78

-

15,98

19,17

-

25,56

-

28,76

31,95

-

38,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ET2)

PVC-U

Проз- рачный

kg

лист

6,44

-

-

12,51

-

-

18,77

-

25,02

-

-

31,28

-

37,53

-

-

43,79

50,04

-

-

62,55

-

75,06

93,83

-

-

-

-

-

-

-

серый HI

7032

kg

лист

6,17

-

-

12,33

-

-

18,50

-

24,66

-

-

30,83

-

36,99

-

43,16

-

49,32

-

55,49

61,65

-

73,98

92,48

123,30

154,13

184,95

215,78

246,60

277,43

308,25

серый

7011

kg

лист

6,30

-

-

12,60

-

-

18,90

-

25,20

-

-

31,50

-

37,80

-

44,10

-

50,40

-

56,70

63,00

-

75,60

94,50

126,00

157,50

189,00

220,50

252,00

283,50

315,00

черный

1938

kg

лист

6,30

-

-

-

12,60

-

-

18,90

-

25,20

-

-

31,50

-

37,80

-

-

-

50,40

-

-

63,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

черный

712

kg

лист

6,39

9,59

-

12,78

-

15,98

19,17

-

25,56

-

28,76

31,95

-

38,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EA1)

PVC-U

белый

kg

лист

6,62

-

9,92

13,23

-

16,54

19,85

-

26,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Экструзионные  листы

Trovidur®

Жесткий ПВХ (PVC)

Стандартный формат

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,110

± 0,125

± 0,140

± 0,155

± 0,170 ± 0,200 ± 0,215

± 0,230

± 0,260

± 0,290 ± 0,320 ± 0,350

± 0,380

± 0,440

± 0,530 ± 0,620 ± 0,680 ± 0,830 ± 0,980 ± 1,130 ± 1,280 ± 1,430 ± 1,580

Кол-во листов

в палетте

160

100

120

90

80

60

60

45

40

36

30

EN

PVC-U

серый

7011

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

серый

231

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

серый

6701

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

серый

6702

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

красн.

250

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

оранж.

2003

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13 1)

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

зелен.

6011

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

белый

182

kg

лист

4,38 1)

6,56 2)

8,75 2)

-

10,94

13,132)

17,50

19,692)

21,88

-

26,262)

30,63

35,01

39,38 2)

43,76

-

52,51 2)

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

Слон.кость

195

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

19,69

21,88

-

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,77

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

mm

2440 x 1220

mm

1

1,5

2

2,5

3

4

4,5

5

6

7

8

9

10

12

15

18

20

25

30

35

40

45

50

20

16

13

12

10

8

черн.

712

kg

лист

4,38

6,56 1)

8,75

-

10,94

13,13 1)

17,50

19,69

21,88

-

26,26 1)

30,63

35,01

39,38

43,76

-

52,51

65,64

78,771)

87,52

109,40

131,28

153,16

175,04

196,92

218,79

1) Одна сторона покрыта защитной пленкой

2) Две стороны покрыты защитной пленкой

3) специальнaя защитa от ультрафиолетового излучения

24

Экструзионное полотно

EP

PVC-U

серый

7011

kg

лист

4,17

6,25

8,34

-

10,42

12,50

16,67

18,75

20,84

-

25,01

29,17

33,34

37,51

41,68

-

50,01

62,51

75,02

83,35

104,19

125,03

145,86

166,70

187,54

208,38

EC

PVC-U

белый 3)

2070

kg

лист

4,20

6,30

8,39

-

10,49

12,59

16,79

18,89

20,99

-

25,18

29,38

33,58

37,78

41,97

-

50,37

62,96

75,55

83,95

104,93

125,92

146,91

167,89

188,88

209,86

ESA-D1)

PVC-U

белый     черн.

2060         712

kg            kg

лист         лист

4,23

6,34

8,45

-

10,57

12,68

16,91

19,02

21,14

-

25,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,23

6,34

8,45

-

10,57

12,68

16,91

19,02

21,14

-

25,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ET2)

PVC-U

проз-

рачный

kg

лист

4,26

6,21

-

8,28

-

12,41

16,55

18,62

-

20,69

24,83

28,96

33,10

-

-

41,38

49,65

62,07

-

-

-

-

-

-

-

-

EA1)

PVC-U

белый

kg

лист

4,38

6,56

8,75

-

10,94

13,13

17,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trovidur®

Мягкий ПВХ (PVC)

сер. HI

7032

kg

лист

4,08

6,12

8,16

-

10,20

12,23

16,31

18,35

20,39

-

24,47

28,55

32,63

36,70

40,78

-

48,94

61,17

73,41

81,56

101,96

122,35

142,74

163,13

183,52

203,91

серый

7011

kg

лист

4,17

6,25

8,34

-

10,42

12,50

16,67

18,75

20,84

-

25,01

29,17

33,34

37,51

41,68

-

50,01

62,51

75,02

83,35

104,19

125,03

145,86

166,70

187,54

208,38

Стандарт. формат

mm

1000 - 1030

Толщ

Допуск

толщ.

mm

± 0,20

± 0,30

± 0,40

± 0,50

± 0,60

± 0,80

± 1,00

± 0,25

± 0,45

± 0,30

W

PVC-P

ест.

W

1014

ест.     черн.

W

1590

W

2000

mm

2

3

4

5

6

8

10

2,3

4,6

3

1220

1450

•

имеется на складе

°        изготавливается в кратчайшие сроки

25

|  | о | о |
| --- | --- | --- |
|  |  | о |
|  |  | о |
|  |  | о |
| о |  | о |
|  | о | о |
|  | о | о |
| о | о |  |
| о | о |  |
| о | о |  |

Прессованные листы

Polystone®

M 1)

PE-UHMW

PE 1000

естест.

D 1)

PE-HMW

PE 500

естеств.

Стандартный формат

Толщ

Допуск на толщ.

прессованные листы

mm

листы после мех. обраб.

mm

черный

зеленый

черный

красн.

желтый

голубой

G-HD

PE-HD

PE 300

естест.

mm

2000 x 1000

mm

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

-0/+2

± 0,2

-0/+3

-0/+4

± 0,3

-0/+10

± 0,4

3000 x 1250

-0/+2

± 0,2

-0/+3

-0/+4

± 0,3

-0/+10

± 0,4

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

Продолжение на следующей странице

1) По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также  в виде продукта регенерации

2) Mатериал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

3) Стандартные листы ПВДФ (PVDV)  - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

26

G-

черный

B2)

G-

черный

B 100 2)

P

(Homopolymer)

PP-H

естест.

P

(Copolymer)

PP-C

естеств.

PE-HD/PE 300

PE 80

черный

PE 100

черный

черный

серый

серый

PVDF 3)

PVDF

естеств.

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

15,4

19,2

23,0

28,8

38,4

48,0

57,6

67,2

76,8

96,0

115,2

134,4

153,6

172,8

192,0

211,2

230,4

249,6

268,8

288,0

307,2

326,4

345,6

364,8

384,0

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

kg / лист

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

110,4

128,8

147,2

165,6

184,0

202,4

220,8

239,2

257,6

276,0

294,4

312,8

331,2

349,6

368,0

27,6

34,5

41,4

51,8

69,0

86,3

103,5

120,8

138,0

172,5

207,0

241,5

276,0

310,5

345,0

kg / лист

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

110,4

128,8

147,2

165,6

184,0

202,4

220,8

239,2

257,6

276,0

294,4

312,8

331,2

349,6

368,0

27,6

34,5

41,4

51,8

69,0

86,3

103,5

120,8

138,0

172,5

207,0

241,5

276,0

310,5

345,0

kg / лист

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

110,4

128,8

147,2

165,6

184,0

202,4

220,8

239,2

257,6

276,0

294,4

312,8

331,2

349,6

368,0

27,6

34,5

41,4

51,8

69,0

86,3

103,5

120,8

138,0

172,5

207,0

241,5

276,0

310,5

345,0

kg / лист

14,7

18,4

22,1

27,6

36,8

46,0

55,2

64,4

73,6

92,0

110,4

128,8

147,2

165,6

184,0

202,4

220,8

239,2

257,6

276,0

294,4

312,8

331,2

349,6

368,0

27,6

34,5

41,4

51,8

69,0

86,3

103,5

120,8

138,0

172,5

207,0

241,5

276,0

310,5

345,0

kg / лист

28,8

36,0

43,2

54,0

72,0

90,0

108,0

126,0

144,0

180,0

216,0

252,0

288,0

324,0

360,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,0

67,5

81,0

101,3

135,0

168,8

202,5

236,3

270,0

337,5

405,0

472,5

540,0

607,5

675,0

27

Прессованные листы

Polystone®

M 1)

PE-UHMW

PE 1000

естеств.

D 1)

PE-HMW

PE 500

естеств.

G-HD

PE-HD

PE 300

естеств.

G-

черный

B2)

G-

черный

B 100 2)

PE-HD/PE 300

PE 80

черный

PE 100

черный

Стандартный формат

Толщ

Допуск на толщ.

прессованные листы

mm

листы после мех. обраб.

mm

черный

зеленый

черный

черный

mm

4000 x 2000

mm

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

-0/+2

± 0,2

-0/+3

-0/+4

± 0,3

-0/+10

± 0,4

6000 x 1000

-0/+2

± 0,2

-0/+3

-0/+4

± 0,3

-0/+10

± 0,4

150

160

170

180

Продолжение на следующей странице

kg / лист

61,4

76,8

92,2

115,2

153,6

192,0

230,4

268,8

307,2

384,0

460,8

537,6

614,4

691,2

768,0

46,1

57,6

69,1

86,4

115,2

144,0

172,8

201,6

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

518,4

576,0

633,6

691,2

748,8

806,4

864,0

921,6

979,2

1.036,8

1) По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также  в виде продукта регенерации

2) Mатериал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

3) Стандартные листы ПВДФ (PVDF)  - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

28

P

(Homopolymer)

PP-H

естест.

P

(Copolymer)

PP-C

естеств

серый

серый

PVDF3)

PVDF

естеств.

kg / лист

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

257,6

294,4

368,0

441,6

515,2

588,8

662,4

736,0

44,2

55,2

66,2

82,8

110,4

138,0

165,6

193,2

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

496,8

552,0

607,2

662,4

717,6

772,8

828,0

883,2

938,4

993,6

kg / лист

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

257,6

294,4

368,0

441,6

515,2

588,8

662,4

736,0

44,2

55,2

66,2

82,8

110,4

138,0

165,6

193,2

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

496,8

552,0

607,2

662,4

717,6

772,8

828,0

883,2

938,4

993,6

kg / лист

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

257,6

294,4

368,0

441,6

515,2

588,8

662,4

736,0

44,2

55,2

66,2

82,8

110,4

138,0

165,6

193,2

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

496,8

552,0

607,2

662,4

717,6

772,8

828,0

883,2

938,4

993,6

kg / лист

58,9

73,6

88,3

110,4

147,2

184,0

220,8

257,6

294,4

368,0

441,6

515,2

588,8

662,4

736,0

44,2

55,2

66,2

82,8

110,4

138,0

165,6

193,2

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

496,8

552,0

607,2

662,4

717,6

772,8

828,0

883,2

938,4

993,6

kg / лист

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

86,4

108,0

129,6

162,0

216,0

270,0

324,0

378,0

432,0

540,0

648,0

756,0

864,0

972,0

1.080,0

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Прессованные листы

Polystone®

M1)

PE-UHMW

PE 1000

естеств.

D1)

PE-HMW

PE 500

естеств.

G-HD

PE-HD

PE 300

естеств

G-

черный

B2)

G-

черный

B 100 2)

PE-HD/PE 300

PE 80

черный

PE 100

черный

Стандартный формат

Толщ

Допуск на толщ.

прессован. листы

mm

листы после мех. обраб.

mm

черный

зеленый

черный

черный

mm

6000 x 2000

mm

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

8

10

12

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

100

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

-0/+2

± 0,2

-0/+3

-0/+4

± 0,3

-0/+10

± 0,4

6000 x 2500

Megasheet TM

-0/+2

-0/+3

-

-0/+4

-0/+10

kg / лист

92,2

115,2

138,2

172,8

230,4

288,0

345,6

403,2

460,8

576,0

691,2

806,4

921,6

1.036,8

1.152,0

1.267,2

1.382,4

1.497,6

1.612,8

1.728,0

1.843,2

1.958,4

2.073,6

115,2

144,0

172,8

216,0

288,0

360,0

432,0

504,0

576,0

720,0

864,0

1.008,0

1.152,0

1.296,0

1.440,0

1) По заказу возможно изготовление листов других цветов, а также  в виде продукта регенерации

2) Mатериал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

3) Стандартные листы ПВДФ (PVDF)  - только прессованные, последующая обработка и изменение размерных допусков - по заказу.

30

Листы, полученные разрезанием прессованных листов на более тонкие слои

P

(Homopolymer)

PP-H

естеств.      серый

P

(Copolymer)

PP-C

естеств.

PVDF 3)

PVDF

естеств.

Polystone®

серый

Стандартный

формат

mm

2000 x 1000

Толщ

Допуск

Кол-во листов

M

PE-UHMW

PE 1000

естест

kg

лист

1,9

2,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

черный

kg

лист

1,9

2,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

толщ.

в

mm         палетте

+ 0,3/-0

kg / лист

88,3

110,4

132,5

165,6

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

552,0

662,4

772,8

883,2

993,6

1.104,0

1.214,4

1.324,8

1.435,2

1.545,6

1.656,0

1.766,4

1.876,8

1.987,2

110,4

138,0

165,6

207,0

276,0

345,0

414,0

483,0

552,0

690,0

828,0

966,0

1.104,0

1.242,0

1.380,0

kg / лист

88,3

110,4

132,5

165,6

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

552,0

662,4

772,8

883,2

993,6

1.104,0

1.214,4

1.324,8

1.435,2

1.545,6

1.656,0

1.766,4

1.876,8

1.987,2

110,4

138,0

165,6

207,0

276,0

345,0

414,0

483,0

552,0

690,0

828,0

966,0

1.104,0

1.242,0

1.380,0

kg / лист

88,3

110,4

132,5

165,6

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

552,0

662,4

772,8

883,2

993,6

1.104,0

1.214,4

1.324,8

1.435,2

1.545,6

1.656,0

1.766,4

1.876,8

1.987,2

110,4

138,0

165,6

207,0

276,0

345,0

414,0

483,0

552,0

690,0

828,0

966,0

1.104,0

1.242,0

1.380,0

kg / лист

88,3

110,4

132,5

165,6

220,8

276,0

331,2

386,4

441,6

552,0

662,4

772,8

883,2

993,6

1.104,0

1.214,4

1.324,8

1.435,2

1.545,6

1.656,0

1.766,4

1.876,8

1.987,2

110,4

138,0

165,6

207,0

276,0

345,0

414,0

483,0

552,0

690,0

828,0

966,0

1.104,0

1.242,0

1.380,0

kg / лист

172,8

216,0

259,2

324,0

432,0

540,0

648,0

756,0

864,0

1.080,0

1.296,0

1.512,0

1.728,0

1.944,0

2.160,0

-

-

-

-

-

-

-

-

216,0

270,0

324,0

405,0

540,0

675,0

810,0

945,0

1.080,0

1.350,0

1.620,0

1.890,0

2.160,0

2.430,0

2.700,0

mm

1

1,5

2

3

4

5

6

8

± 0,2

± 0,3

200

150

150

100

75

75

75

60

зеленый

kg

лист

1,9

2,9

3,8

5,8

7,7

9,6

11,5

15,4

При определенном количестве поставки, листы размером                              3 000 х 1 000 мм могут быть доставлены в кратчайшие сроки.

Листы других размеров и цветов изготавливаются под заказ.

31

Прессованные листы

Trovidur®

Жесткий ПВХ (PVC)

PN

PVC-U

серый

7011

kg / лист

58,80

73,50

88,20

102,90

110,25

117,60

147,00

2,94

4,41

5,88

8,82

11,76

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

161,70

176,40

235,20

294,00

PHS 15 NL

PVC-U

серый TR

514

kg / лист

56,00

70,00

84,00

98,00

105,00

112,00

140,00

2,80

4,20

5,60

8,40

11,20

14,00

16,80

19,60

22,40

25,20

28,00

33,60

42,00

56,00

70,00

84,00

98,00

112,00

126,00

140,00

154,00

168,00

-

-

PVC-U

красный

Стандартный формат

Толщ

Допуск

толщ.

mm

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

± 0,150

± 0,175

± 0,200

± 0,250

± 0,300

± 0,350

± 0,400

± 0,450

± 0,500

± 0,550

± 0,600

± 0,700

± 0,850

± 1,100

± 1,350

± 1,600

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

-0/+10 %

черный

mm

1000 x 1000

mm

40

50

60

70

75

80

100

1

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

80

100

kg / лист

58,80

73,50

88,20

102,90

110,25

117,60

147,00

2,94

4,41

5,88

8,82

11,76

14,70

17,64

20,58

23,52

26,46

29,40

35,28

44,10

58,80

73,50

88,20

102,90

117,60

132,30

147,00

161,70

176,40

235,20

294,00

2000 x 1000

kg / лист

57,60

72,00

86,40

100,80

108,00

115,20

144,00

2,88

-

5,76

8,64

11,52

14,40

17,28

20,16

23,04

25,92

28,80

34,56

43,20

57,60

72,00

86,40

100,80

115,20

129,60

144,00

158,40

172,80

-

-

PHT

PVC-C

серый

7037

kg / лист

65,60

82,00

98,40

114,80

123,00

131,20

164,00

3,28

4,92

6,56

9,84

13,12

16,40

19,68

22,96

26,24

29,52

32,80

39,36

49,20

65,60

82,00

98,40

114,80

131,20

147,60

164,00

180,40

196,80

-

-

32

Trovidur®

PVC hart

PN

PVC-U

сер.

7011

kg / лист

4,38

6,56

8,75

13,13

17,50

21,88

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

52,51

65,64

87,52

109,40

131,28

-

153,16

175,04

196,92

218,79

240,67

262,55

PHS 15 NL

PVC-U         PVC-U

серый TR  красный

514

kg / лист

4,17

6,25

8,34

12,50

16,67

20,84

25,01

29,17

33,34

37,51

41,68

50,01

62,51

83,35

104,19

125,03

-

145,86

166,70

187,54

208,38

229,21

250,05

PHT

PVC-C

серый

7037

kg / лист

4,88

7,32

9,76

14,65

19,53

24,41

29,29

34,17

39,06

43,94

48,82

58,58

73,23

97,64

122,05

146,46

-

170,87

195,28

219,69

244,10

268,51

292,92

Стандартный формат

Толщ

Допуск

толщ.

mm

± 0,150

± 0,175

± 0,200

± 0,250

± 0,300

± 0,350

± 0,400

± 0,450

± 0,500

± 0,550

± 0,600

± 0,700

± 0,850

± 1,100

± 1,350

± 1,600

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

- 0/ + 10%

черный

mm

2440 x 1220

mm

1

1,5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

kg / лист

4,38

6,56

8,75

13,13

17,50

21,88

26,26

30,63

35,01

39,38

43,76

52,51

65,64

87,52

109,40

131,28

-

153,16

175,04

196,92

218,79

240,67

262,55

kg / лист

4,29

-

8,57

12,86

17,15

21,43

25,72

30,01

34,29

38,58

42,87

51,44

64,30

85,73

107,16

128,60

-

150,03

171,46

192,90

214,33

235,76

257,20

PHT 4910

PVC-C

белый

120

kg / лист

4,88

7,32

9,76

14,65

19,53

24,41

29,29

34,17

39,06

43,94

48,82

58,58

73,23

97,64

122,05

-

146,46

170,87

195,28

219,69

244,10

-

-

33

Экструзионные профили

Polystone®

G

PE-HD

PE 300

естеств. / черный

Размеры

B / mm      H / mm     S / mm

2,0

35                     35

2,5

3,0

3,5

4,0

3,0

2,0

2,5

4,0

2,5

4,0

3,0

2,5

4,0

Форма поперечного сечения

Масса

kg/m

0,25

0,31

0,37

0,42

0,47

0,45

0,41

0,45

0,70

0,47

0,83

0,73

0,74

1,33

0,50

0,70

0,80

0,86

1,01

1,16

0,78

0,95

1,09

1,29

1,40

1,01

P

(Homopolymer)

PP-H

серый

Размеры

B / mm      H / mm

Bez.

H01

H02

H03

H04

H05

H09

H13

H06

H07

H14

H11

H12

H08

H15

U01

U02

U03

U13

U04

U05

U06

U07

U08

U09

U11

U12

S

35

35

H

45

50

52

60

68

75

91

45

50

52

60

68

75

91

46

72

84

92

112

132

72

92

112

132

153

92

45

50

52

60

68

75

91

B

S

49

49

H

B

45

50

52

60

68

75

91

46

72

84

92

112

132

72

92

112

132

153

92

S / mm

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

3,0

2,0

2,5

4,0

2,5

4,0

3,0

2,5

4,0

4,0

4,0

69

69

90

90

Масса

kg / m

0,24

0,30

0,35

0,40

0,45

0,43

0,39

0,43

0,67

0,45

0,80

0,70

0,71

1,27

0,48

0,67

0,76

0,80

0,96

1,10

0,75

0,90

1,04

1,18

1,33

0,97

Стандартная длина 5 000 мм.

РР-сополимер и РР-профили, а также профили нестандартной длины и цвета изготавливаются под заказ.

34

Экструзионные стержни круглого сечения

Polystone®

M

PE-UHMW

PE 1000

естеств. /

черн. / зелен

kg / m

-

0,08

-

0,18

-

0,26

0,33

0,46

0,66

0,96

1,26

-

1,48

1,83

2,21

2,83

3,33

3,58

4,44

4,67

5,71

5,92

7,87

9,53

11,34

11,41

13,27

-

14,32

17,73

20,62

-

-

23,67

31,75

-

38,64

45,65

53,05

-

1)

1)

G

PE-HD

PE 300

естеств /

P

PP

естеств. / серый

PVDF

PVDF

естеств.

Trovidur®

Стандартный формат

Допуск

mm

верхнее          нижнее отклонен.    отклонен.

+0,5

+0,6

+0,7

+0,8

+0,9

+1,2

+1,3

+1,5

+0,1

Стандартный формат

черный

верхнее

kg / m           kg / m           kg / m

0,05

0,08

0,12

0,19

0,19

0,27

0,33

0,46

0,67

0,98

1,28

1,44

1,50

1,86

2,25

2,88

3,38

3,64

4,52

4,75

5,80

6,01

8,00

9,68

11,52

11,60

13,49

14,63

14,55

18,02

20,95

20,21

21,45

24,05

32,27

40,64

-

46,39

-

71,33

0,05

0,08

0,11

0,18

0,18

0,25

0,32

0,44

0,64

0,93

1,22

1,37

1,43

1,77

2,14

2,74

3,22

3,46

4,30

4,52

5,52

5,73

7,62

9,22

10,97

11,04

12,84

13,93

13,85

17,16

19,95

19,24

20,43

22,90

30,73

38,70

-

44,18

-

67,93

0,10

0,16

0,23

0,35

0,36

0,50

0,63

0,87

1,26

1,84

2,41

2,71

2,83

3,50

4,23

5,43

6,37

6,85

8,51

8,95

10,92

11,32

15,06

18,23

21,70

21,84

25,40

27,56

27,40

33,93

39,46

38,06

40,40

45,30

60,77

76,55

-

87,38

-

134,35

• mm

6

8

10

12

15

20

25

30

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

130

150

160

180

200

2000 mm

отклонен

+0,4

+0,5

+0,6

+0,7

+0,8

+1,0

Допуск

mm

нижнее

отклонен

+0,1

• mm

8

10

12

15

16

18

20

25

30

35

40

42

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

125

130

135

140

150

160

165

170

180

200

225

230

250

260

300

2000 mm

(PVDF: 3000 mm)

+0,2

+0,2

+2,0

+2,3

+2,5

+3,0

+3,4

+3,8

+4,2

+4,6

+4,8

+5,4

+5,8

+0,3

+1,1

+1,2

+1,5

+1,7

+2,0

+0,3

+2,3

+2,5

+0,4

+2,8

+3,0

+3,5

+4,0

+4,2

+4,5

+8,0

+0,5

+0,6

+0,7

+0,8

+1,0

+1,1

+1,2

+1,3

+0,4

+0,5

+0,6

+0,7

+0,8

+8,0

+0,9

+1,0

+1,1

+1,2

+8,5

+9,0

+9,5

+10,0

PVC-U

PVC-U

серый

RAL 7011

kg / m

0,043

0,076

0,118

0,170

0,263

0,468

0,723

1,040

1,840

2,330

2,880

3,438

4,140

4,713

5,610

6,475

7,300

8,063

9,240

11,390

13,760

16,390

19,260

25,630

28,300

38,000

47,300

1)

1)

+1,3

1)

1)

1)

1)

### Примечание для стержней круглого сечения Polystone

- Возможно лишь частичное наличие на складе стержней круглого сечения зеленого цвета Polystone-M (PE-UHMW / PE-1000). Просим Вас предварительно разместить заказ.

- Стержни нестандартной длины, цвета или диаметра изготавливаются под заказ.

1) Стержни длиной 1000 мм имеются на складе

35

Экструзионный сварочный материал

Polystone®

G-

G-

G

PE-HD

PE 300

естеств

P 2)

PP

серый

черный    черный

B1)

PE 80

черный

B 1001)

PE 100

черный

Форма поперечного сечения

Обозна-

Масса

Допуск

естест

белый

черный

PVDF

PVDF

естест

чение

B

mm             mm

RS/2

RS/3

RS/4

RS/5

DK/80-4

-

DK/80-5

DK/80-6

DK/80-7

-

-

DK/90-5,7

-

DK/70-7

DK/90-5

OS-5

-

DR/80-5

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

2

3

4

5

Круг

(Rund

DVS 2211)

±0,2

- 0,3/+0,2

- 0,4/+0,2

±0,3        +0/- 0,4

-                      -

±0,3

±0,4

-

-

- 0,5/+0,1

-

- 0,3/-0,9

+0/- 0,4

-

-

+0/-0,4

-

H

mm

Трех- гранник 800

(Dreikant 80°

DVS 2211)

4,0 x 3,0

-

5,0 x 3,5 6,0 x 4,5 7,0 x 5,3

-

-

5,7 x 3,8

-

7,0 x 5,0

Трехгранник 900

(Dreikant 90°

DVS 2211)

Трехгран. 700

(Dreikant 70° DVS 2211)

Трехгран. 900

(Dreikant 90°,

Sonder)

Овал

(Oval)

Двойной стержень

(Double Core)

Тройник 900

(Drilling 90°)

Тройник

(Triple Core)

DK 100

DK 200

Profil a

Profil b

Плоский профиль

(Flachprofil)

Трапеция

(Trapezprofil)

+0/-0,4

5,0 x 3,2

±0,3 5,0 x 3,0

-

5,0 x 3,4

-

-

-

-

-

-

-

-

±0,3

-

-

-

-

-

-

-

±0,3

-

+0/- 0,4

-

-

-

-

-

-

-

•

имеется на складе

°       изготавливается в кратчайшие сроки

1)  Mатериал пригоден для резервуаров, подлежащих сертификации (проверено SKZ, Würzburg)

2) Сварочные прутки из сополимпра Polystone P всегда имеются на складе, из гомополимеров и трудновоспламеняющегося материала изготавливаются под заказ Schweißdraht in Polystone® P Copolymer ab Lager, als Homopolymer und schwerentflammbar auf Anfrage

36

| о | о | о | о | о | о | о | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | о | о |  |
|  |  |  |  |  | о | о |  |
|  |  | о |  | о | о | о | - |
|  | о | о |  | о | о | о | о |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о |  |
|  | о | о |  | о | о | о | о |
| о | о | о | о | о | о | о | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о |
| о | о | о | о | о | о | о | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Trovidur®

EN

PVC-U

красн

250

ET

PVC-U

проз-

рачн.

EP

PVC-U

сер.

7011

NL

PVC-U

крас

HT

PVC

сер

575

PHT

PVC-C

сер

7037

Обозна-

чение

Масса

Допуск

B           H

mm

сер.

7011

сер.

231

бел.

182

Слон.

кость

195

черн

712

W

PVC-P

ест .

W

1014

ест.

W

1590

mm

•

•

•

•

2

3

4

5

S DMS: 2

S DMS: 3 S DMS: 4 S DMS: 5

-

80 - 4,3

-

80 - 6 80 - 7 80 - 8 90 - 4

-

90 - 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

±0,2

черн.

W

2000

-

3 x 3 x 4,3

-

4 x 4 x 6

5 x 5 x 7

6 x 6 x 8

3 x 3 x 4

-

4,7 x 4,7 x 6

-

-

-

6,1 x 3,1

-

5,0 x 3,5

5,55 x 3,0

6,45 x 3,45

7,0 x 3,0

5,5 x 2,5

17 x 13 x 3

17,5 x 7 x 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

## Стандартная упаковка

Polystone     PVDF:    Бухты массой около 2 кг

Polystone     PP, PE:  Бухты массой около 5 кг или бабины - 3кг

Trovidur        PVC:      При длине прутка 1 000мм и 2 000мм - упаковка весом 3кг, или      бабины массой около 3 кг

Весь сварочный материал упаковывается в пыленепроницаемые полиэтиленовые мешки.

Прутки нестандартной длины и цвета изготавливаются под заказ.

По Вашему заказу также могут быть изготовлены прутки с поперечным сечением любой формы.

37

| о |  | о | о | о | о | о |  | о | о | о | о | о | о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о | о | о |
|  |  |  | о | о | о |  | о |  |  |  |  | о |  |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| о |  |  | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| о |  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о |  | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Листы из вспененного ПВХ (PVC)

Trovitex®

ПВХ (PVC)

Trovitex-71)

белый

PVC-U

Кол-во       белый листов           657

в               kg

палетте        лист

-

-

-

-

Trovitex1)

белый

PVC-U

Кол-во

листов

в

палетте

цветной

Стандартный формат

Толщ

Допуск

Толщ.

mm

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,110

± 0,125

± 0,140

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,470

± 0,530

± 0,650

± 0,110

± 0,125

± 0,140

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,470

± 0,530

± 0,650

± 0,110

± 0,125

± 0,140

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,470

± 0,530

± 0,650

бел.

657

kg

лист

4,47

5,95

7,44

8,93

11,91

14,88

-

-

-

4,47

5,95

7,44

8,93

11,91

14,88

19,35

22,33

28,28

-

-

-

5,58

7,44

9,30

11,16

14,88

18,61

24,19

27,91

35,35

-

-

-

7,14

9,52

11,90

14,27

19,03

23,79

30,93

35,69

45,20

желт

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

красн

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

зелен

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

голуб

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

сер

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

mm

2000 x 1000

mm

3

4

5

6

8

10

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

13

15

19

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

13

15

19

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

13

15

19

2440 x 1220

240

120

-

-

2,44

3,66

4,64

6,97

9,29

11,61

13,93

18,58

23,22

-

-

-

3,05

4,58

6,10

9,15

12,20

15,26

18,31

24,41

30,51

-

-

-

3,90

5,85

7,42

11,13

14,84

18,56

22,27

29,69

37,11

-

-

-

3050 x 1220

120

90

60

60

50

40

3050 x 1560

140

75

50

120

90

60

60

50

40

100

75

60

50

35

25

20

20

черный

kg

лист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,47

-

7,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,14

-

11,90

-

-

-

-

-

-

1)

Защитная пленка с одной стороны

Дальнейшая информация о Trovitex-7 и Trovitex белого цвета – на следующей странице

38

Листы из вспененного ПВХ

Листы из интегральновспененного ПВХ

Trovitex®

ПВХ (PVC)

Trovitex-71)

белый

PVC-U

Кол-во    белый листов         657

В              kg

палетте     лист

10,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trovitex1)

белый

PVC-U

Кол-во листов

в

палетте

100

75

60

50

35

25

Trovicel®

ПВХ (PVC)

Стандартный формат

Толщ

Допуск

Толщ.

mm

± 0,140

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,470

± 0,530

± 0,650

± 0,170

± 0,200

± 0,230

± 0,260

± 0,320

± 0,380

± 0,470

± 0,530

± 0,650

бел.

657

kg

лист

-

9,29

12,38

15,48

18,57

24,77

30,96

40,24

46,44

58,82

12,33

16,44

20,55

24,66

32,89

41,11

53,44

Стандартный формат

Толщ

Допуск толщ.

mm

± 0,380

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,470

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,650

± 0,800

± 0,380

± 0,650

± 0,800

Кол-во

листов

mm

3050 x 2030

mm

2

3

4

5

6

8

10

13

15

19

3

4

5

6

8

10

13

15

19

mm

2000 x 1000

mm

10

19

24

10

19

24

10

19

24

10

13

19

24

10

19

24

10

19

24

10

19

24

2500 x 1000

3000 x 1000

в

палетте

50

30

3000 x 1250

4050 x 2030

30

20

3000 x 1560

4000 x 1250

61,66

78,10

4000 x 1560

25

15

10

25

15

20

20

Trovicel1)

белый

PVC-U

белый

951

kg / лист

11,00

20,90

26,40

13,75

26,13

33,00

16,50

31,35

39,60

20,63

26,81

39,19

49,50

25,74

48,91

61,78

27,50

52,25

66,00

34,32

65,21

82,37

1)

Защитная пленка с одной стороны

39

Astralon® G

Astraglas® WS

Astralon® G

Стандарт.

формат

mm

1410 x 610

Толщ.

872 белый

712 черный 872 белый

872 бел.

58 зел. 872 бел.

872 бел.

69 голуб 872 бел.

872 бел.

24 красн 872 бел.

712 черн.

872 бел.

712 черн.

40 желт.

69 голуб.

58 зелен.

872 бел.

58 зелен

24 красн.

872 бел.

24 красн.

7 золотист.

712 черн.

712 черн.      872 бел.

40 желт.      69 голуб.

4 серебрист

712 черн.

mm

0,75

1,25

1,50

2,00

3,00

1480 x 650

Astraglas® WS

Стандарт.

формат

mm

1600 x 800

Толщ.

Прозрачный

mm

0,50

0,75

1,00

0,50

0,75

1,00

2000 x 1000

•

•

•

•

•

•

•

Имеется на складе

°       Изготавливается в кратчайшие сроки

40

| о | - | - | - | о | о | о | о | о | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| о | - | - | - | о | о | о | о | о | - | - |
| о | - | - | - | о | о | о | о | о | - | - |
| о | - | - | - | о | о | о | о | о | - | - |

Мы там, где наши клиенты

Следуя этому принципу мы создали во всем мире сеть наших предприятий, занимающихся производством и реализацией нашей продукции.

Германия

Röchling Engineering Plastics KG

Röchlingstr. 1

D-49733 Haren/Germany

Tel. +49 5934 701-0

Fax +49 5934 701-299

info@roechling-haren.de

www.roechling-haren.de

Röchling

Technische Kunststoffe KG Guericke Str. 5

D-06686 Lützen/Germany

Tel. +49 34444 308-0

Fax +49 34444 308-10

info@roechling-luetzen.de

www.roechling-luetzen.de

Standort Troisdorf

Mülheimerstr. 26/Geb. 115 D-53840 Troisdorf/Germany Tel. +49 2241 4820-0

Fax +49 2241 4820-108

Hydroma

Technische Kunststoffe GmbH Lemberger Str. 101

D-66957 Ruppertsweiler/Germany Tel. +49 6395 92 22-0

Fax +49 6395 83 55

postmaster@hydroma.com

www.hydroma.com

Финляндия

Rimito Plast Oy

Harjutie 12, 21290 Rusko/Finland Tel. +358 2 436 0100

Fax +358 2 436 0105

rimito@rimitoplast.fi

www.rimitoplast.fi

Швеция

AB Formaterm

Box 27, S-570 80 Virserum/Sweden Tel. +46 (0) 495-24 90 90

Fax +46 (0) 495-305 21

info@formaterm.se

www.formaterm.com

Франция

Permali Composites S.A.

8, Rue A.-Fruchard

B.P.12, Maxéville

F-54527 LAXOU Cedex

France

Tel.: +33 3 83/34 24 24

Fax: +33 3 83/32 23 18

info@permali.fr

www.permali.com

Röchling Engineering S.à.r.l.

8, Rue A.-Fruchard

B.P.12, Maxéville

F-54527 LAXOU Cedex

France

Tel. +33 3 83/34 24 24

Fax +33 3 83/32 23 18

info@permali.fr

www.permali.com

Röchling Engineering Plastiques

S.A.S.

2, rue de Barcelone

F-69153 Décines Cedex/France

Tel. +33 4 72 14 89 60

Fax +33 4 72 37 11 20

rochling.decines@rochling.fr

www.rochling.fr

Великобритания

Röchling Materials Ltd.

Waterwells Business Park

Waterwells Drive, Quedgeley,

GB-Gloucester GL2 4AA

Great Britain

Tel. +44 (0) 14 52 / 72-79 00

Fax +44 (0) 14 52 / 72-80 56

sales@roechling.co.uk

www.roechling.co.uk

Чехия

Roechling Technické Plasty s.r.o.

Planá nad Luznicí

Prumyslová 451

CZ-391 02 Sezimovo Ústí 2,

Czech Republic

Tel. +420 381 622 500

Fax +420 381 622 501

info@roechling.cz

www.roechling.cz

Австрия

Leripa Kunststoff GmbH

Postfach 46

A-4150 Oepping 100/Austria Tel. +43 (0) 72 89/46 11-0

Fax +43 (0) 72 89/46 11-80

www.leripa.com

robaproducts@leripa.com

Италия

Röchling Engineering Plastics

Italia s.r.l.

Via Maja 5 - Zona Industriale I-21051 Arcisate (Varese)/Italy Tel. +39 (0) 332-47 60 11

Fax +39 (0) 332-47 41 12

www.blumer.it

info@blumer.it

Испания

Röchling

Plastpur S.A. Unipersonal

Ctra. Villana, s/n. - Apartado 34 E-46880 Bocairent (Valencia)/Spain Tel. +34 962 350 165/962 905 168

Fax +34 962 351 025

www.roechling-plastur.com

info@roechling-plastpur.com

США

Röchling Engineered Plastics

P.O. Box 2729

Gastonia, NC 28053/USA

Tel. +1 (800) 541-4419

Fax +1 (704) 922-7651

www.roechling-plastics.us

info@roechling-plastics.us

Röchling Engineered Plastics

2040 Carlos Avenue

Ontario, CA 91761/USA

Tel. +1 (800) 545-5177

Fax +1 (909) 923-3280

www.roechling-plastics.us

info@roechling-plastics.us

Röchling Machined Plastics

161 Westec Drive

Mount Pleasent, PA 15666/USA Tel. +1 724 696-5200

Fax +1 724 696-5300

www.roechling.biz

rmp@roechling.biz

Leripa Papertech LLC

710 Ford Street

Kimberly, WI 54136/USA

Tel. +001 920/954-9154

Fax +001 920/954-9156

leripa.papertech@athenet.net

Сингапур

Röchling Engineering Plastics

Pte. Ltd.

No. 14 Tuas Avenue 8

Singapore 639229

Tel. +65 (0) 6 863/18 77

Fax +65 (0) 6 863/17 66

rep@roechling.com.sg

Китай

Roechling International

(Shanghai) Co., Ltd.

German Center 0.10

1233 Si Ping Lu

Shanghai 200092/P. R. China Tel. +86 (0) 21 6501 2970

Fax +86 (0) 21 6501 4031

rep@roechling.com.sg

www.roechling-asia.com

Leripa Papertech (Kunshan)

Co. Ltd.

Chengbei Town, 683 Zi Zhu Lu, Kunshan, Jiangsu 215316/P. R. China Tel. +86 512 5777 9151/52

Fax +86 512 5777 9153

gh.rapeli@leripa.com

www.leripa.com

Индия

Röchling Engineering Plastics

(India) Pvt. Ltd.

E-302, 3rd Floor, Remi Bizcourt Shah Industrial Estate

Off. Veera Desai Road

Andheri (W), Mumbai - 400 053

Tel. +91 (022) 569709-95 or -96 Fax +91 (022) 56939789

info@roechling-india.com

www.roechling-india.com

(GER)

304.10

B4860/0304/01../

Технические искусственные материалы и перспективные идеи.

Röchling одна из ведущих в мире компаний по производству технических искусственных материалов: полуфабрикаты (листы, стержни, профили) и высокоточная механическая обработка и изготовление готовых изделий превосходного качества.

•

•

•

термопласты

стеклопластик

древеснослоистый пластик

Röchling Engineering Plastics KG

Röchlingstr.1, D -49733 Haren/Germany Postfach 14 60, 49726 Haren/Germany Tel. + 49 5934 701-0

Fax + 49 5934 701- 300

www.roechling-plastics.com

info@roechling-plastics.com

Standort Troisdorf

Mülheimer Str. 26/Geb. 115

D -53840 Troisdorf/Germany Tel. +49 22 41 4820 -0

Fax +49 22 41 4820 -108