Технические характеристики полимеров.

- Полиамид 6 (ПА-6)

Имеют отличную масло-бензостойкость и стойкость к углеводородным продуктам, которые обеспечивают широкое применение ПА в машиностроении, автомобильной, пищевой, нефтедобывающей и др. отраслях промышленности.  Полиамиды отличаются сравнительно высоким влагопоглощением, которое ограничивает их применение во влажных средах для изготовления ответственных изделий.

Модификация ПА-6 путем введения в него стекловолокна, минеральных наполнителей и других модифицирующих добавок позволяет существенно изменить свойства базового материала, придать композициям на основе полиамидов:

•  более высокую теплостойкость,
•  повысить его жесткость и прочность,
•  повысить стойкость материала к воздействию атмосферных факторов,
•  придать материалу свойства негорючести,
•  снизить влагопоглощение и т.д.

Торговые марки: Армамид®, Технамид®

Цвет 
Стандартные цвета – натуральный, зеленый, синий, серый, черный цвет.
Любой цвет – на заказ. Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете. Возможна поставка материалов в упаковке с повышенной защитой от влаги.

Переработка 
ПА-6 перерабатывается на универсальных термопластавтоматах. 
При влагосодержании материала выше, чем 0,2 %, требуется предварительная сушка материала перед переработкой при температуре 85 гр.С в течение 4 часов.
Температура расплава 240-260 гр.С.
Температура формообразующей поверхности литьевой формы - 70 гр.С.

Полиамид ПА6-210/311 ОСТ 6-06-С9-93

| Внешний вид - Гранулы от белого до светло-желтого |  |
| --- | --- |
| Количество инородных и окесленных частиц на 100 грамм продукта не более | 18 |
| Размер гранул, мм | 1.5 - 4.0 |
| Массовая доля,% , не более | 0.2 |
| Относительная вязкость, не менее | 2.6 - 3.2 |
| Массовая доля экстрагируемых, веществ, %, не более | 1.5 |
| Массовая доля не прорубленных гранул длиной, до 20мм, %, не более | 0.5 |
| Температура плавления, С, не менее | 213 |

Полиамид ПА-6 «Технамид»

| наименование параметров | ед. изм. | Технамид Б-101 М | Технамид Б-101Нт, Б-101Ст, Б-101Вт | Технамид Б-101П, Б-101П1 | Технамид Б-101 Т | Технамид Б-101 УП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 80 | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 15 | 70 | 70 | 50 | 80 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 2,6 | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 14 |
| Температура плавления | °С | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Электрическая прочность, на образцах толщиной 2 мм | кВ/мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом x м | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Плотность | г/см3 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3 |
| Относительная вязкость (в серной кислоте) | % | 2,6-2,8 | 3,4-3,6 3,2-3,3 2,6-2,8 | 2,6-2,7 | 2,6-2,8 |  |
| Степень прозрачности | % |  |  | 90 |  |  |
| Линейная усадка при литье | % | 1,0-1,2 | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 | 1,0-1,4 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» гибридонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА СВМН 30-1 | Армамид ПА СВМН 35-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 135 | 120 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 180 | 175 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 6,5 | 8,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 10 | 4 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 |  | 34 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 |  | 21 |
| Температура плавления | °С | 218 | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 190 | 195 |
| Электрическая прочность, влажные образцы | кВ/мм | 14-17 | 14-17 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 21-24 | 21-24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,35 | 1,42 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % | 1 | 0,9 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 6,4 | 6,3 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,1 | 2 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,4-0.6 | 0,3-0,5 |

Полиамид ПА-6 «Армамид»  минералонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА МН 30-1 | Армамид ПА МН 40-1 | Армамид ПА МН П 60-1 | Армамид ПА СМ 15-2 | Армамид ПА ТМ 15-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 85 | 70 | 64 | 82 | 68 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 125 | 90 | 80 | 104 | 90 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 5 | 6 |  |  |  |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 4 | 3 | 4,5 | 4,2 | 4 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 9 | 8 |  | 8 | 9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/Р | Н/Р | Н/Р | Н/Р | 52 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 |  |  |  | 70 | 41 |
| Температура плавления | °С | 216 | 215 | 216 | 216 | 216 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 180 | 165 |  | 185 | 180 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 70 | 55 | 75 | 76 |  |
| Электрическая прочность, влажные образцы | кВ/мм | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 | 21-24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,35 | 1,5 | 2,05 | 1,23 | 1,24 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 6,5 |  |  | 8 | 8 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,5 |  |  | 2,6 | 2,6 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,2-0,5 | 0,6-0,9 | 0,6-0,9 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» стеклонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА СВ 15-1Э | Армамид ПА СВ 30-1 | Армамид ПА СВ 30-1Э | Армамид ПА СВ 30-2Т | Армамид ПА СВ 30-2ТАФ | Армамид ПА СВ 30-3М | Армамид ПА СВ 50-1 | Армамид ПА СШ 20-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 140 | 165 | 170 | 165 | 170 | 170 | 185 | 74 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 184 | 194 | 200 | 230 | 220 | 255 | 260 | 105 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 6 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6,5 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 4,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 9 | 12,5 | 3,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 40 | 48 | 70 | 63 | 60 | 70 | 60 | Н/Р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 |  | 31 | 51 | 47 | 47 | 50 |  |  |
| Температура плавления | °С | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 150 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | 205 | 54 |
| Электрическая прочность, влажные образцы | кВ/мм | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-17 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 21-24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,25 | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,56 | 1,26 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 1,1 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 7 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 7 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2,3 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,6-1,0 | 0,4-0,8 | 0,3-0,5 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | 0,25-0,4 | 0,8-1,2 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» стеклонаполненный ударопрочный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА СВ 30-1ЭТМ |
| --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 150 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 190 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 5,5 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 6,9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 22 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 72 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 66 |
| Температура плавления | °С | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 190 |
| Электрическая прочность, влажные образцы | кВ/мм | 14-19 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 22-25 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,32 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % | 0,7 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 6,1 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 1,9 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,4-0,6 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» трудногорючий

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА МН 20-1АП | Армамид ПА СВ 20-3АП (М) | Армамид ПА СВ 20-5АПМ | Армамид ПА СВ 25-1АП | Армамид ПА СМ 25-2АП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 70 | 125 | 120 | 130 | 74 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 110 | 160 | 180 | 185 | 100 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 4,8 | 6,2 | 6,5 | 8,5 | 4,8 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 30 | 32 | 55 | 34 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 18 | 24 | 25 |  | 12 |
| Температура плавления | °С | 218 | 219 | 218 | 219 | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 72 | 190 | 190 | 190 | 70 |
| Электрическая прочность, влажные образцы | кВ/мм | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 22-26 | 16-20 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 25-30 | 27-29 | 27-29 | 33-35 | 23-25 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 |  | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-2 |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | °С | 960 | 960 | 960 | 960 | 850 |
| Трекингостойкость (КИТ) | В | 250 | 175/225 | 200 | 400 | 250 |
| Плотность | г/см3 | 1,43 | 1,5 | 1,48 | 1,58 | 1,34 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 1 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 7,2 | 6,6 | 6,2 | 6 | 7 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,5 | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,3 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,6-0,7 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,5-0,7 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» углеродонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА УВ 10 | Армамид ПА УВ 15 | Армамид ПА УВ 20 | Армамид ПА УВ 30 | Армамид ПА УВ 30-1АП | Армамид ПА УВ 20-1АФ | Армамид ПА УВ 30-1АФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 105 | 115 | 140 | 155 | 135 | 110 | 135 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 150 | 170 | 210 | 225 | 220 | 160 | 200 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 5,3 | 7,5 | 9,5 | 15,5 | 13,5 | 7,5 | 11 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 35 | 25 | 20 | 18 | 32 | 30 | 25 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| Температура плавления | °С | 216 | 216 | 218 | 218 | 220 | 216 | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С |  | 191 |  | 198 | 192 |  |  |
| Теплостойкость по Вика | °С | 200 | 205 | 210 | 215 |  | 209 | 209 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 109 | 106 | 105 | 102 | 102 |  |  |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 108 | 105 | 104 | 104 | 104 |  |  |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  |  |  |  |  | ПВ-0 |  |  |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | °С |  |  |  |  | 960 |  |  |
| Плотность | г/см3 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,27 | 1,45 | 1,19 | 1,22 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % |  | 1,15 |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % |  | 7,8 |  | 6,3 | 6,3 |  |  |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % |  | 2,5 |  | 2 | 2 |  |  |
| Линейная усадка при литье | % | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | 0,5-0,7 | 0,4-0,5 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» эластифицированный литьевой

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА 6-1УП | Армамид ПА 6-2УП | Армамид ПА 6-2Э | Армамид ПА 6-3Э | Армамид ПА 6-4Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 57 | 50 | 38 | 30 | 38 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 67 | 62 | 43 | 38 | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 30 | 40 | 80 | 120 | 50 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 17 | 24 | 16 | 20 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 12 | 18 | 8 | 10 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | Н/Р* | Н/Р* | Н/Р | Н/Р* | Н/Р* |
| Температура плавления | °С | 215 | 213 | 213 | 209 | 210 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 125 | 125 | 75 | 62 | 65 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 55 |  |  |  |  |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 | 1013 |  | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,06 | 1,06 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 8 | 6 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,5 | 1,7 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,5-2,5 | 1,3-2,2 | 1,2-2,0 | 1,1-1,8 | 0,7-1,0 |

Полиамид ПА-6 «Армамид» эластифицированный экструзионный

| наименование параметров | ед. изм. | Армамид ПА 6-2ЭК | Армамид ПА 6-3ЭК | Армамид ПА 6-5ЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 48 | 43 | 52 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 55 | 53 | 60 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 120 | 150 | 150 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 15 | 20 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 7 | 9 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/Р | Н/Р | Н/Р |
| Температура плавления | °С | 214 | 210 | 214 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 70 | 63 | 65 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом x м | 1013 | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, влажные образцы | Ом | 1013 | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,08 | 1,07 | 1,07 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 7 | 6 | 6 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2 | 1,7 | 1,7 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,6-1,0 | 0,6-0,9 | 1,1-1,6 |

- Полиамид 66 (ПА-66)

ПА-66 конструкционный термопласт сочетающий высокую механическую прочность с эластичностью в широком диапазоне температур, антифирикционные свойства, высокое усталостное сопротивление и небольшую ползучесть. Материал имеет отличную масло-бензостойкость и стойкость к углеводородным продуктам.  ПА-66 отличается наиболее высокими прочностными свойствами, высокой твердостью, наиболее высокой среди полиамидов теплостойкостью и деформационной стойкостью, сравнительно невысоким влагопоглощением.

Используется для изготовления ответственных деталей, работающих в условиях повышенных механических нагрузок (шестерни, вкладыши, корпуса различного назначения).

Модификация ПА-66 путем введения в него стекловолокна, минеральных наполнителей и других модифицирующих добавок позволяет существенно изменить свойства базового материала:

1

• придать композициям на основе еще более высокую теплостойкость
• существенно повысить его жесткость и прочность
• стойкость материала к воздействию атмосферных факторов

• придать материалу свойства негорючести и т.д.

Цвет 
Стандартные цвета - натуральный и черный цвет. Любой цвет – на заказ. Легко окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете. Возможна поставка материалов в упаковке с повышенной защитой от влаги.

Переработка 
ПА-66 перерабатывается на универсальных термопластавтоматах. При влагосодержании материала выше, чем 0,2 %, требуется предварительная сушка материала перед переработкой при температуре 85 гр.С в течение 4 часов.  Температура расплава 290-300 гр.С. 
Температура формообразующей поверхности литьевой формы - 75-80 гр.С.

Полиамид ПА-66

| наименование параметров | ед. изм. | Зайтел EFE 1032 | Технамид А-101 | Технамид А-101 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 83 | 78 | 70 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 4,5 |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 40 | 38 | 30 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа |  | 2,9 | 2,7 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 |  | 7,4 | 6,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 5 |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/р |  |  |
| Температура плавления | °С | 260 | 260 | 260 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 200 |  |  |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 80 | 80 | 80 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 30 |  |  |
| Электрическая прочность, на образцах толщиной 2 мм | кВ/мм |  | 25 | 22 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 |  |  |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом x м |  | 1013 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом |  | 1015 | 1015 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | V-2 | ПВ-2 | ПВ-2 |
| Трекингостойкость (КИТ) | В |  | 600 | 600 |
| Плотность | г/см3 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % |  | 1,3 | 1,5 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % |  | 8 | 8 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,4 | 1,4-1,5 | 1,4-1,5 |

Полиамид ПА-612 «Зайтел»

| наименование параметров | ед. изм. | Зайтел 158 |
| --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 61 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 100 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/р |
| Температура плавления | °С | 218 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 135 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 62 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1014 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | HB |
| Плотность | г/см3 | 1,06 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 1,3 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,1-1,3 |

Полиамид ПА-66 «Технамид» стеклонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Технамид А-СВ25-ЭТК | Технамид А-СВ30-Л | Технамид А-СВ30-ЛО | Технамид А-СВ30-ЛТО | Технамид А-СВ30-ТАФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 145 | 165 | 155 | 155 | 170 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 210 | 240 | 210 | 225 | 230 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 6,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 14 |  |  |  | 6 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 60 | 55 | 40 | 45 | 35 |
| Температура плавления | °С | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Электрическая прочность, на образцах толщиной 2 мм | кВ/мм |  | 20 |  | 17 | 24 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом x м | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Плотность | г/см3 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,5-1,0 | 0,3-0,8 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,4-0,6 |

Полиамид ПА-66 трудногорючий

| наименование параметров | ед. изм. | Зайтел FR 70G25 V0 | Технамид А-СВ25-0Д |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 140 |  |
| Прочность при растяжении | МПа |  | 140 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа |  | 170 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 2 | 3,3 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа |  | 7,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 |  | 9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 10 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 43 | 35 |
| Температура плавления | °С | 260 | 260 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 245 | 235 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 37 |  |
| Электрическая прочность, на образцах толщиной 2 мм | кВ/мм |  | 17 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом x м |  | 1012 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, на образцах толщиной 2 мм | Ом |  | 1013 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | V-0 | ПВ-0 |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | °С |  | 960 |
| Трекингостойкость (КИТ) | В |  | 250 |
| Плотность | г/см3 | 1,49 | 1,51 |
| Водопоглощение в воде, максимальное | % |  | 3,5 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,9 | 1 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,4-0,8 | 0,4-0,7 |

Полиамид ПА-66 «Зайтел» эластифицированный

| наименование параметров | ед. изм. | Зайтел 801 ST |
| --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 50 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 5,7 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 60 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 80 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при - 40°С | кДж/м2 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/р |
| Температура плавления | °С | 260 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 219 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 66 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 30 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1014 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | V-2 |
| Плотность | г/см3 | 1,08 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 2,2 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,3 |

- Полиформальдегид (полиацеталь, полиоксиметилен ПОМ)

ПФЛ - термопласт инженерно-технического назначения и применяется практически во всех областях промышленности, где раньше использовались исключительно цветные металлы, реактопласты или другие жесткие материалы.   ПФЛ является универсальным конструкционным полимером, обладающим свойствами, сходными со свойствами металла.  Обладает высокой степенью кристалличности, которая и определяет его прекрасные физико-механические свойства. Химическая структура полимера придает ему высокую химическую стойкость и стойкость к термической и окислительной деструкции. 
Изготовленные из ПФЛ изделия - жесткие и эластичные в то же время.
С ПФЛ Вы приобретаете большую гибкость и свободу действий при конструировании всех видов изделий для любых видов применений. Детали из него обеспечивают быструю сборку, что приводит к снижению производственных затрат.

ПФЛ применяется для изготовления прецизионных изделий, использующихся в автомобильной и электротехнической промышленности, машиностроении, производстве бытовой техники, спортивных принадлежностей и товаров народного потребления.

Полиацетали – это:

- отличная химическая стойкость 
                      - высокое усталостное сопротивление и небольшая ползучесть
                      - отличная размерная стабильность 
                      - стойкость к воздействию ударных нагрузок
                      - антифирикционные свойства 
                      - стойкость к знакопеременным нагрузкам
                      - отличные свойства при низких температурах 
                      - износостойкость
                      - стойкость к воздействию атмосферных факторов
                      - стабильные свойства во влажной среде
                      - эластичность
                      - допуск на контакт с пищевыми продуктами
                      - отличный внешний вид

Цвет 
Стандартный цвет – натуральный, черный. 
Легко окрашивается в разные цвета с использованием отечественных концентратов красителей.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг.

Переработка 
ПФЛ перерабатывается на стандартном литьевом оборудовании без предварительной сушки и с использованием литьевой оснастки, разработанной для литья изделий из сополимера формальдегида СФД/СТД и других полиформальдегидов.

Температура расплава 185-205 гр.С, температура формы 80-100 гр.С. 
При длительных остановках литьевой машины (более 20 мин) необходимо перекрыть бункер и вычистить полиэтиленом или полистиролом остатки расплава из инжекционного цилиндра.

Полиформальдегид (ПОМ) «Делрин», «Технасет»

| наименование параметров | ед. изм. | Делрин 100Р | Делрин 500Р | Делрин 900Р | Технасет Б-110 | Технасет А-110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 72 | 72 | 72 | 65 | 60 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 23 | 15 | 11 |  |  |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 70 | 40 | 30 |  |  |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа |  |  |  | 3 | 3 |
| Модуль упругости при растяжении*, ГПа | ГПа | 3,0 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 15 | 9 | 7 | 12,0 | 9,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 | 10 | 8 | 6 |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/Р | 300 | 200 |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 | 350 | 300 | 200 |  |  |
| Температура плавления | °С | 178 | 178 | 178 | 170 | 170 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 165 | 165 | 165 |  |  |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 110 | 110 | 110 | 100 | 95 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 32 | 32 | 32 | 25 | 22 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1015 | 1013 | 1014 |  |  |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  |  | HB | HB |  |  |
| Плотность | г/см3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Водопоглощение в воде за 24 часа при 23°С | % |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 2,3 | 15 | 24 | 7-11 | 9-10 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,9-2,1 | 1,8-2,2 | 2,0-2,1 | 1,6-2,0 | 1,5-2,5 |

- Полибутилентерефталат (ПБТ)

ПБТ обладает химической стойкостью ко многим химическим веществам. При комнатной температуре он устойчив к воздействию спиртов, углеводородов, эфиров. В диапазоне температур 20-60 гр.С ПБТ устойчив к бензину, тормозной жидкости, дизельному и гидравлическому маслу, керосину и воде. Детали из ПБТ не растрескиваются под действием паров этих жидкостей и могут длительное время эксплуатироваться в моторном отсеке автомобиля. ПБТ стоек к растрескиванию под напряжением, при воздействии растворителей, поэтому его можно применять в электротехнике и электронике, где часто возникает опасность образования трещин при напряжении в результате запрессовки металлической арматуры, при применении растворителей при пайке.

ПБТ стоек к изменению первоначальной окраски при длительном воздействии высокой температуры, что позволяет с успехом применять ПБТ для изготовления деталей бытовой техники, подвергающихся нагреву. Температура длительного использования ПБТ без изменения механических и диэлектрических свойств составляет 120 гр.С, а для стеклонаполненного ПБТ - до 155 гр.С.  Материал допускает кратковременное воздействие высокой температуры до 210 гр.С.

ПБТ обладает комплексом ценных свойств, которые выделяют его из ряда других термопластов –

- высокая механическая прочность 
         - высокая температура эксплуатации 
         - отличная размерная стабильность 
         - стабильные свойства во влажной среде 
         - превосходные диэлектрические характеристики, в т.ч. при повышенных температурах и влажности
         - отличная химическая стойкость
         - наличие трудногорючих марок
         - искростойкость
         - стойкость к воздействию атмосферных факторов
         - отличный внешний вид

Модификация ПБТ ведением в него стекловолокна, минеральных наполнителей и модифицирующих добавок позволяет придать композициям на его основе:

• еще более высокую теплостойкость, 
• существенно повысить его жесткость и прочность, 
• придать базовому материалу свойства негорючести и т.д.

Изготовленные из ПБТ изделия жесткие, прочные, с прекрасной поверхностью.

Цвет 
Стандартные цвета – натуральный, серый, черный цвет. 
Любой цвет – на заказ. Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете. Крастин® поставляется в упаковке с повышенной защитой от влаги.

Переработка 
ПБТ перерабатывается методом литья под давлением и экструзией стандартных литьевых машинах и экструзионных установках. ПБТ быстро кристаллизуется, поэтому время цикла может быть очень коротким.  Перед переработкой его необходимо сушить при температуре 120 гр.C в течении 4-6 часов до влажности 0,02%. Толщина слоя не должна превышать 40 мм. 
Температура расплава 240-260 гр.С. 
Температура формообразующей поверхности литьевой формы – 80 гр.C

Полибутилентерефталат (ПБТ)

| наименование параметров | ед. изм. | Крастин CE1085 | Крастин S600F10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 58 | 58 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 3,6 | 3,6 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | >50 | >50 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 6,5 | 4,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 | 6 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 4,2 | Н/р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 | 4 | Н/р |
| Температура плавления | °С | 225 | 225 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С |  | 160 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 60 | 60 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 26 | 26 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1016 | 1016 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1015 | 1015 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | HB | HB |
| Плотность | г/см3 | 1,31 | 1,31 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,2 | 0,2 |
| Линейная усадка при литье | % |  | 1,6 |

Полибутилентерефталат (ПБТ) стеклонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Технотер А-СВ15-Т | Технотер А-СВ30-Т | Крастин SK 605 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | МПа |  |  | 140 |
| Прочность при растяжении | МПа | 100 | 120 |  |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа |  | 180 |  |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 2,7 | 2,3 | 2,6 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа |  | 9,5 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 |  |  | 12,4 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 |  |  | 11,1 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 47 | 40 | 69 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 |  |  | 82 |
| Температура плавления | °С | 225 | 225 | 225 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С |  |  | 220 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 205 | 205 | 205 |
| Электрическая прочность | кВ/мм |  | 20 | 31 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1014 | 1014 | 1016 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1014 | 1014 | 1015 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  |  |  | HB |
| Плотность | г/см3 | 1,41 | 1,53 | 1,53 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,2 | 0,2 | 0,13 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,5-1,1 | 0,4-0,8 | 0,3-1,0 |

Полибутилентерефталат (ПБТ)  трудногорючий

| наименование параметров | ед. изм. | Технотер А-СВ30-ОДИ | Крастин СЕ7931 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | МПа |  | 135 |
| Прочность при растяжении | МПа | 145 |  |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 205 |  |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 2 | 2,2 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 9,5 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 |  | 11 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 |  | 11,4 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 40 | 66 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 |  | 77 |
| Температура плавления | °С | 225 | 225 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С |  | 220 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 210 | 205 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 30 | 33 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1014 | 1016 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1015 | 1015 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | ПВ-0 | V-0 |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | °С | 960 |  |
| Трекингостойкость (КИТ) | В | 200 |  |
| Плотность | г/см3 | 1,68 | 1,68 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,2 | 0,1 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,4-0,8 | 0,35-1,1 |

- Полиэтилентерефталат (ПЭТФ, РЕТР)

ПЭТФ, так же как и ПБТ, относится к классу сложных полиэфиров и представляет собой наиболее жесткий и термостойкий конструкционный материал из нашей программы поставки. Благодаря своей жесткости стеклонаполненный ПЭТФ наиболее вероятный кандидат для замены металлов в несущих элементах различных изделий бытового и промышленного назначения.

Модификация ПЭТФ различными наполнителями и добавками позволяет получить композиции с улучшенными технологическими, физико-механическими и эстетическими характеристиками.
Предлагается только в наполненном виде.

Композиции на основе ПЭТФ это:

- очень высокая механическая прочность и жесткость
                   - самые высокие и стабильные диэлектрические свойства 
                   - стабильные свойства во влажной среде
                   - высокая температура эксплуатации
                   - отличная размерная стабильность
                   - наличие трудногорючих марок
                   - стойкость к воздействию атмосферных факторов
                   - отличный баланс свойств и цены

Цвет 
Стандартный цвет – натуральный. 
Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете, в упаковке с повышенной защитой от влаги.

Переработка 
ПЭТФ перерабатывается на стандартных литьевых машинах. Материал быстро кристаллизуется, поэтому время цикла может быть очень коротким. 
Перед переработкой его необходимо сушить при температуре 120 гр.C в течении 4-6 часов до влажности 0,02%. Толщина слоя не должна превышать 40 мм.  Температура расплава 260-280 гр.С. 
Температура формообразующей поверхности литьевой формы – 80-120 гр.С.

ПЭТФ стеклонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Райнайт 530 |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 158 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 2,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 11 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 | 11 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 60 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 | 45 |
| Температура плавления | °С | 254 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 245 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 224 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 35 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1014 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | HB |
| Плотность | г/см3 | 1,56 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,2 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,2-0,9 |

ПЭТФ трудногорючий

| наименование параметров | ед. изм. | Райнайт FR 530 L |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 135 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 2 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 8,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при -30°С | кДж/м2 | 8,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 40 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при -30°С | кДж/м2 | 33 |
| Температура плавления | °С | 254 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 243 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 224 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 33 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ом | 1014 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | V-0 |
| Плотность | г/см3 | 1,67 |
| Водопоглощение на воздухе, максимальное | % | 0,17 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,2-0,9 |

- Полипропилен наполненный (Армлен)

Композиции на основе ПП широко используются как конструкционные материалы. 
Материал имеет отличную химическую стойкость, хорошие механические свойства, которые обеспечивают широкое применение композиций на основе ПП в автомобильной промышленности, строительстве и т.д.

Модификация ПП путем введения в него стекловолокна, минеральных наполнителей и других модифицирующих добавок позволяет существенно изменить свойства базового материала, придать композициям на основе ПП:

• отличную эластичность
• повысить его жесткость и прочность, 
• повысить стойкость материала к воздействию атмосферных факторов, 
• придать материалу свойства негорючести и т.д.

Торговая марка: Армлен®

Цвет 
Стандартные цвета – натуральный, серый, черный цвет. 
Любой цвет – на заказ. Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 20 или 25 кг; 40 или 50 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете.

Переработка 
Материалы перерабатываются на универсальных термопластавтоматах, а также методом экструзии. 
Предварительная сушка материала перед переработкой не требуется.
Температура расплава 220-260 гр.С. 
Температура формообразующей поверхности литьевой формы – 20-60 гр.С.

Полипропилен минералонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП СМ 25-1 | Армлен ПП СМ 35-1 | Армлен ПП ТМ 25-1 | Армлен ПП ТМ 30-1 | Армлен ПП ТМ 40-1 | Армлен ПП ТМ 40-1М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 32 | 36 | 30 | 33 | 30 | 25 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 45 | 51 | 42 | 45 | 45 | 32 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 8 | 6 | 22 | 11 | 37807 | 37902 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 2,9 | 3,9 | 2,8 | 3 | 3,7 | 3 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3 | 4 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 29 | 23 | 32 | 25 | 20 | 32 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 17 | 13 | 13 | 15 | 6 | 15 |
| Температура плавления | °С | 162 | 163 | 160 | 162 | 164 | 164 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 115 | 121 | 110 | 115 | 125 | 115 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 75 | 95 | 72 | 75 | 75 |  |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Плотность | г/см3 | 1,1 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 1,24 | 1,24 |
| Коэффициент линейного термического расширения (10-5), °К-1 в интервале температур от –20°С до + 110°С |  | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 5-14 | 4-10 | 6-14 | 4-10 | 2-6 | 3-10 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,8-1,1 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | 0,7-1,0 | 0,4-0,6 | 0,5-0,7 |

Полипропилен минералонаполненный ударопрочный

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП СМ 20-1УП | Армлен ПП ТМ 20-2УП | Армлен ПП ТМ 20-3УП | Армлен ПП ТМ 20-4УП | Армлен ПП ТМ 20-5УП | Армлен ПП ТМ 30-1УП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 24 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 28 | 32 | 28 | 37 | 30 | 31 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 50 | 50 | 50 | 25 | 30 |  |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 2,1 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 5 | 6 | 18 | 13 | 6 | 5 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 60 | Н/Р | Н/Р | Н/Р |  | 45 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 18 | 25 | 26 | 25 |  | 20 |
| Температура плавления | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 108 | 100 | 104 | 123 | 95 | 108 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С |  | 60 | 55 | 70 | 55 |  |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Плотность | г/см3 | 1,09 | 1,12 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,18 |
| Коэффициент линейного термического расширения (10-5), °К-1 в интервале температур от –20°С до + 110°С |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 4-9 | 6-12 | 7-12 | 6-12 | 6-12 | 7-12 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,1 | 0,6-0,8 |

Полипропилен стеклонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП СВ 10-2Т | Армлен ПП СВ 30-1 | Армлен ПП СВ 30-2Т | Армлен ПП СШ 20-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 60 | 70 | 80 | 25 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 80 | 99 | 112 | 25 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 5 | 4,5 | 4 | 13 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 3 | 4,5 | 5,3 | 1,3 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 15 | 12 | 14 | 8 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 35 | 40 | 42 | Н/Р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 18 | 12 | 13 |  |
| Температура плавления | °С | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С |  |  |  | 110 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 130 | 135 | 145 | 80 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 |
| Плотность | г/см3 | 1 | 1,12 | 1,16 | 1,04 |
| Коэффициент линейного термического расширения (10-5), °К-1 в интервале температур от –20°С до + 110°С |  | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 5-9 | 2-6 | 2-6 | 3-6 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 | 0,5-0,7 | 1,2-1,5 |

Полипропилен трудногорючий

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП ТМ 15-1АП | Армлен ПП ТМ 15-1АПК |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 23 | 23 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 30 | 30 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 2 | 1,9 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 50 | Н/Р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 20 | 25 |
| Температура плавления | °С | 162 | 162 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 105 | 105 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 55 | 55 |
| Электрическая прочность, сухие образцы | кВ/мм | 36 | 27 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1015 | 1015 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1015 | 1015 |
| Категория стойкости к горению (на образцах толщиной 2мм) |  | ПВ-0 | ПВ-0 |
| Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки | °С | 960 | 960 |
| Трекингостойкость (КИТ) | В | 550 | 550 |
| Плотность | г/см3 | 1,3 | 1,3 |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 4-7 | 2,2-3,5 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |

Полипропилен углеродонаполненный

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП УВ 15 | Армлен ПП УВ 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 85 | 105 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 95 | 110 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 6,5 | 10 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | 29 | 25 |
| Температура плавления | °С | 164 | 166 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 125 | 144 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление сухие образцы | Ом x м | 1012 | 103 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, сухие образцы | Ом | 1014 | 106 |
| Плотность | г/см3 | 0,98 | 1,06 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,9-1,0 | 0,5-0,7 |

Полипропилен эластифицированный

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП СК 10-1 | Армлен ПП СК 15-2 (С) | Армлен ПП СК 20-2 (С) | Армлен ПП СК 50-1 | Армлен ПП СК 70-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 26 | 24 | 20 | 10 | 4 |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке | МПа | 27 | 25 | 22 | 12 | 5 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | ГПа | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,06 |
| Твердость по Шору, метод Д |  | 66 | 64 | 63 | 40 | 20 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах c надрезом при +20°С | кДж/м2 | 10 | 15 | 19 | Н/Р | Н/Р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при +20°С | кДж/м2 | Н/Р | Н/Р | Н/Р | Н/Р | Н/Р |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза при - 40°С | кДж/м2 | 50 | 70 | Н/Р | Н/Р | Н/Р |
| Температура плавления | °С | 170 | 170 | 174 | 160 | 160 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С |  |  | 45 |  |  |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Плотность | г/см3 | 0,9 | 0,9 | 0,94 | 0,89 | 0,8 |
| Коэффициент линейного термического расширения (10-5), °К-1 в интервале температур от –20°С до + 110°С |  | 7 |  |  |  |  |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 4-10 | 5-8 | 6-12 | 1-3 | 0,2-2,0 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,9-1,4 | 1,4-1,6 | 1,1-1,3 | 0,3-0,8 | 0,6-1,0 |

- Термоэластопласты (ТЭП) на основе полиэфиров

Торговая марка: Хайтрел®

Отличный выбор для эластичных изделий - конструкционный термоэластопласт, сочетающий лучшие характеристики эластомеров и гибких пластмасс с высокими эксплуатационными характеристиками.

Новые конструкционные термоэластопласты Хайтрел представляют собой блок-сополимеры, состоящие из твердого (кристаллического) сегмента полибутилентерефталата и мягкого (аморфного) сегмента на основе полиэфиргликолей с длинными цепями.

Свойства материалов определяются соотношением твердых и мягких сегментов и строением сегментов.

Хайтрел® отличается хорошей стабильностью свойств в широком диапазоне температур, а также стойкостью к многим промышленным химикатам, маслам и растворителям.

ТЭП Хайтрел - это прежде всего:

- стойкость к воздействию ударных нагрузок
- эластичность
- высокое усталостное сопротивление и небольшая ползучесть
- наличие трудногорючих марок 
- наличие марок, работающих при высоких температурах
- стойкость к знакопеременным нагрузкам
- износостойкость
- отличная химическая стойкость
- стабильные свойства во влажной среде
- отличные свойства при низких температурах
- высокая технологичность
- отличный баланс свойств и цены

Многие марки Хайтрел®а для удобства классифицируются и получают названия в соответствии с номинальными значениями их твердости по шкале Шор D.
В целом твердость по Шору D соотносится с более точно измеряемыми и непосредственно полезными параметрами, в частности, модулем упругости при изгибе, высокотемпературным напряжением при деформации, ударной вязкостью и стойкостью к растворителям.

Цвет 
Стандартный цвет – натуральный. 
Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка 
Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете в упаковке с повышенной защитой от влаги.

Переработка 
ТЭП перерабатывается различными методами переработки, в том числе литьем под давлением, экструзией, формованием раздувом, центробежным формованием и литьем из расплава. 
Перед переработкой его необходимо сушить при температуре 120 гр.C в течении 4 - 6 часов до влажности 0,02%. Толщина слоя не должна превышать 40 мм.

При литье под давлением температура переработки материала составляет от 175°С до 260°С, в зависимости от марки. Все марки отличаются малым разбросом температуры плавления и очень хорошей стабильностью расплава. Материал перерабатывается на стандартных литьевых машинах. 
Температура формообразующей поверхности литьевой формы – 80 гр.C

Термоэластопласты (ТЭП) на основе полиэфиров - стандартные марки

| наименование параметров | ед. изм. | Хайтрел 6358 | Хайтрел 7248 | Хайтрел 8238 | Хайтрел G3548 L | Хайтрел G4074 | Хайтрел G4774 | Хайтрел G5544 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 41 | 46 | 48,3 | 10,3 | 13,8 | 20,7 | 31 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 420 | 350 | 350 | 200 | 230 | 275 | 375 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 10% | МПа | 13,1 | 20 | 30,3 | 2,6 | 3,8 | 6 | 10,5 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 5% | МПа | 9 | 14 | 27,6 | 1,7 | 2,4 | 3,8 | 6 |
| Сопротивление разрастанию надреза, циклов до 5 кратного увеличения надреза. |  |  |  |  | >106 | >106 | >106 | >106 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | МПа | 290 | 544 | 1210 | 32,4 | 65,5 | 117 | 193 |
| Модуль упругости при изгибе при - 40 °С | МПа | 1850 | 2390 | 3030 | 62 | 207 | 320 | 850 |
| Модуль упругости при изгибе при + 100 °С | МПа |  |  | 255 | 7 | 33 | 69 | 125 |
| Начальное сопротивление раздиру, | кН/м |  |  | 253 | 51 | 81 | 94 | 123 |
| Твердость по Шору, метод Д |  | 63 | 72 | 82 | 35 | 40 | 47 | 55 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при +20°С | кДж/м | Н/р | 210 | 40 | Н/р | Н/р | Н/р | Н/р |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при - 40°С | кДж/м | 30 | 40 | 30 | Н/р | 27 | 144 | 133 |
| Температура плавления | °С | 213 | 219 | 223 | 156 | 170 | 208 | 215 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 115 | 130 | 140 |  | 50 | 72 | 111 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 51 | 52 | 55 |  |  | 45 | 51 |
| Температура хрупкости | °С |  |  |  | -60 | -66 | -56 | -60 |
| Плотность | г/см3 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,15 | 1,18 | 1,2 | 1,22 |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 9 | 13 | 12,5 | 10 | 5,2 | 11 | 10 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,7 |

Термоэластопласты (ТЭП) на основе полиэфиров - специальные марки

| наименование параметров | ед. изм. | Хайтрел 5555 HS | Хайтрел HTR 8068 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 40 | 12,4 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 500 | 340 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 10% | МПа | 10,3 | 5,2 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 5% | МПа | 6,9 | 3,9 |
| Сопротивление разрастанию надреза, циклов до 5 кратного увеличения надреза. |  | >105 |  |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | МПа | 207 | 174 |
| Модуль упругости при изгибе при - 40 °С | МПа | 760 | 650 |
| Модуль упругости при изгибе при + 100 °С | МПа | 110 | 50 |
| Начальное сопротивление раздиру, | кН/м | 158 | 75 |
| Твердость по Шору, метод Д |  | 55 | 46 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при +20°С | кДж/м | Н/р | Н/р |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при - 40°С | кДж/м | 170 | 90 |
| Температура плавления | °С | 203 | 169 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 90 |  |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С | 49 |  |
| Температура хрупкости | °С | -70 | -50 |
| Плотность | г/см3 | 1,2 | 1,43 |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 8,5 | 4,6 |
| Линейная усадка при литье | % | 1,3 |  |

Термоэластопласты (ТЭП)  на основе полиэфиров - улучшенные марки

| наименование параметров | ед. изм. | Хайтрел 4056 | Хайтрел 4556 | Хайтрел 5556 | Хайтрел 6356 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 28 | 31 | 40 | 41 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 550 | 600 | 500 | 420 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 10% | МПа | 3,6 | 3,5 | 5,7 | 16 |
| Растягивающее напряжение при удлинении 5% | МПа | 2,4 | 4,1 | 6,9 | 12 |
| Сопротивление разрастанию надреза, циклов до 5 кратного увеличения надреза. |  | >106 | >106 | >105 | >105 |
| Модуль упругости при изгибе при + 23°С | МПа | 62 | 55 | 94 | 330 |
| Модуль упругости при изгибе при - 40 °С | МПа | 155 | 172 | 230 | 1800 |
| Модуль упругости при изгибе при + 100 °С | МПа | 27 | 28 | 44 | 150 |
| Начальное сопротивление раздиру, | кН/м | 101 | 116 | 158 | 175 |
| Твердость по Шору, метод Д |  | 40 | 45 | 55 | 63 |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при +20°С | кДж/м | Н/р | Н/р | Н/р | Н/р |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом при - 40°С | кДж/м | Н/р | Н/р | 128 | 48 |
| Температура плавления | °С | 150 | 193 | 203 | 211 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 0,45 МПа | °С | 54 | 60 | 90 | 115 |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,81 МПа | °С |  | 43 | 49 | 51 |
| Температура хрупкости | °С | -100 | -105 | -70 | -70 |
| Плотность | г/см3 | 1,17 | 1,14 | 1,2 | 1,22 |
| Показатель текучести расплава | г/10 мин | 5,3 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |

- Термоэластопласты (ТЭП) на основе полипропилена

Термоэластопласты на основе полипропилена предлагаются под маркой Армлен® ПП ТЭП. Марки имеют твердость по Шор А от 60 до 90 единиц и отличаются:

• сочетанием высокой эластичности и прочности
• высокой стойкостью к ударным нагрузкам
• работоспособностью в широком интервале температур от -60 до 120 С.
• высокой усталостной прочностью
• высокой стойкостью к знакопеременным нагрузкам
• отличной размерной стабильностью

Материалы Армлен® ПП ТЭП могут перерабатываться методом литья под давлением и экструзией.

Стандартный цвет – натуральный. 
Окрашивается в разные цвета с использованием концентратов красителей без значительного изменения физико-механических свойств.

Упаковка – мешки по 25 кг; 40 мешков, обтянутых стреч-пленкой на паллете.

Переработка
Материалы Армлен® ПП ТЭП могут перерабатываться методом литья под давлением и экструзией
Перед переработкой, как правило, нет необходимости в сушке материала. 
При литье под давлением температура переработки материала составляет от 180°С до 220°С, в зависимости от марки. Давление литья необходимо поддерживать на уровне 90-100 МПа. Все марки отличаются очень хорошей стабильностью расплава. Материал перерабатывается на стандартных литьевых машинах.   Температура формообразующей поверхности литьевой формы 30-40 °С.

Термоэластопласты (ТЭП) на основе полипропилена - стандартные марки

| наименование параметров | ед. изм. | Армлен ПП ТЭП-4 | Армлен ПП ТЭП-5 | Армлен ПП ТЭП-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность при растяжении | МПа | 7 | 6 | 9 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 200 | 300 | 250 |
| Остаточная деформация при сжатии, Т=70°С , 24 часа | % | 45-55 | 55-60 | 60-70 |
| Твердость по Шору, метод А |  | 80 | 85 | 85 |
| Температура плавления | °С | 160 | 160 | 160 |
| Температура эксплуатации | °С | -60 +120 | -60 +120 | -60 +120 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | Ом x см | 1015 | 1015 | 1015 |
| Плотность | г/см3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Показатель текучести расплава, 230°С Р=2,16 кг | г/10 мин | 1,5-9 | 8-15 | 4-12 |
| Линейная усадка при литье | % | 0,6-1,0 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 |