СПОСОБЫ  ОБРАБОТКИ  ЗАГОТОВОК  ИЗ  ПЛАСТМАСС

Полуфабрикаты из промышленных пластмасс – это заготовки в виде круглых стержней, листов, плит, труб и втулок, предназначенные для  механической обработки с целью изготовления деталей или конструктивных элементов, которые используются в различных отраслях промышленности. Например: зубчатые колеса, ролики качения, тросовые блоки, направляющие планки и ленты для цепей скольжения, кольцевые поршни и уплотнения, клапаны, шнеки, шкивы, винты, очищающие скребки, изоляторы и т.д.
Заготовки  фрезеруют,  точат,  сверлят,  пилят ленточной или круглой пилой.

Из-за плохой теплопроводности необходимо осуществлять теплоотвод, при механической обработке, чтобы избежать поднятия температуры в изготавливаемой детали. Это позволит избежать тепловой перегрузки пластмассы.

Для этого следует соблюдать следующие правила:

- кромки режущего инструмента должны быть в идеальном состоянии и хорошо заточены

- режущий инструмент устанавливается так, чтобы режущая кромка только касалась пластмассы

- необходимо удалять стружку с режущего инструмента

- при большом тепловыделении необходимо обеспечить охлаждение

- при жидком охлаждении должна использоваться только чистая вода

- аморфные материалы должны охлаждаться водой или сжатым воздухом (нельзя применять маслянистые охладители)

- твердосплавные инструменты должны быть частично подогреты до +120 0С

Рекомендуемые параметры для точения: α; γ; Χ; ν; s. ПВХ; 8-10; 0-5; 50-60; 200-750; 0,3-0,5. ПП / ПЭ; 6-10; 0-5; 45-60; 250-500; 0,1-0,5. АБС; 5-15; 25-30; 15; 200-500; 0,2-0,5. ПММА; 5-10; 0-4; 15; 200-300; 0,1-0,2. ПК; 5-12; 6-8; 45-60; 200-350; 0,1-0,5. ПА; 6-10; 0-5; 45-60; 200-500; 0,1-0,4. ПОМ; 6-8; 0-5; 45-60; 300-600; 0,1-0,4. ПЭТФ; 5-15; 0-15; 45-60; 200-500; 0,1-0,5. ПВДФ; 5-12; 5-15; 10; 150-500; 0,1-0,3. ПСУ/ПФСУ; 5-10; 0-5; 45-60; 250-400; 0,2-0,3. ПЭИ; 5-10; 0-10; 45-60; 300-400; 0,2-0,3. ПЭЭК; 5-10; 3-8; 45-60; 200-500; 0,1-0,4...

Рекомендуемые параметры для фрезерования:

| α; γ; ν. ПВХ; 5-10; 0-15; 300-1000. ПП / ПЭ; 10-20; 5-15; 250-500. АБС; 5-10; 0-10; 300-500. ПММА; 2-10; 2-10; 2000. ПК; 5-20; 5-15; 250-350. ПА; 10-20; 5-15; 250-500. ПОМ; 5-15; 0-15; 250-500. ПЭТФ; 5-15; 0-15; 250-500. ПВДФ; 5-15; 5-15; 250-500. ПСУ/ПФСУ; 5-15; 0-10; 250-500. ПЭИ; 5-15; 0-10; 200-400. ПЭЭК; 5-15; 5-15; 180-450. |  |
| --- | --- |

Рекомендуемые параметры для сверления: α; γ; φ; ν; s. ПВХ; 5-10; 3-5; 60-100; 30-120; 0,1-0,5. ПП / ПЭ; 5-15; 10-20; 60-90; 50-120; 0,1-0,3. АБС; 8-12; 10-20; 60-90; 50-120; 0,2-0,3. ПММА; 3-8; 0-4; 60-90; 20-60; 0,1-0,5. ПК; 8-10; 10-20; 90; 50-100; 0,1-0,3. ПА; 5-15; 10-25; 90; 50-150; 0,1-0,3. ПОМ; 5-10; 5-30; 90; 50-200; 0,1-0,3. ПЭТФ; 5-16; 10-30; 90-110; 50-100; 0,1-0,3. ПВДФ; 10-16; 5-20; 110-130; 150-300; 0,1-0,3. ПСУ/ПФСУ; 5-15; 10-20; 60-90; 30-90; 0,1-0,3. ПЭИ; 5-15; 10-20; 60-90; 30-90; 0,1-0,4. ПЭЭК; 5-15; 10-25; 90-120; 70-200; 0,1-0,3.. Спиральные сверла из быстрорежущей стали хорошо подходят, но из-за большого тепловыделения необходимо применение охлаждающей жидкости. Для хорошего теплоотвода и отвода стружки, сверло следует регулярно вынимать из места сверления, особенно в случае глубоких отверстий. Для отверстий больших диаметров следует, уменьшить обычную толщину перемычки сверла для уменьшения теплоты трения и работать последовательно. Например, для сверления 50 мм, следует сверлить по очереди 12 и 25 мм. После этого диаметр необходимо увеличивать сверлами больших диаметров резца или с помощью плоского токарного резца. При сверлении сквозных отверстий в конце процесса обработки подача должна быть уменьшена, чтобы избежать биение начальной стороны, обрабатываемой заготовки, сверлом или плоским резцом, что может вызвать кромочное выламывание..

ПВХ - поливинилхлорид

ПП / ПЭ - полипропилен / полиэтилен

АБС - акрилонитрилбутадиенстирол

ПММА - полиметилметакрилат (оргстекло)

ПК – поликарбонат

ПА – полиамид (Эрталон, Капролон)

ПОМ – полиоксиметилен (полиацеталь)

ПЭТФ – полиэтилентерефталат

ПВДФ – поливинилиденфторид (фторопласт-2)

ПСУ / ПФСУ – полисульфон / полифенилсульфон

ПЭИ – полиэфиримид

ПЭЭК – полиэфирэфиркетон (Кетрон РЕЕК)

По дополнительным вопросам обращайтесь:   т.(017) 263-23-47, 267-07-18, 267-60-20.           ОДО «ФТОРОТЕКС»  г.Минск, пр-т Независимости, 117 корп.3 оф.212