СПОСОБЫ  ОБРАБОТКИ  ЗАГОТОВОК  ИЗ  ПЛАСТМАСС

Полуфабрикаты из промышленных пластмасс – это заготовки в виде круглых стержней, листов, плит, труб и втулок, предназначенные для  механической обработки с целью изготовления деталей или конструктивных элементов, которые используются в различных отраслях промышленности. Например: зубчатые колеса, ролики качения, тросовые блоки, направляющие планки и ленты для цепей скольжения, кольцевые поршни и уплотнения, клапаны, шнеки, шкивы, винты, очищающие скребки, изоляторы и т.д.
Заготовки  фрезеруют,  точат,  сверлят,  пилят ленточной или круглой пилой.

Из-за плохой теплопроводности необходимо осуществлять теплоотвод, при механической обработке, чтобы избежать поднятия температуры в изготавливаемой детали. Это позволит избежать тепловой перегрузки пластмассы.

Для этого следует соблюдать следующие правила:

- кромки режущего инструмента должны быть в идеальном состоянии и хорошо заточены

- режущий инструмент устанавливается так, чтобы режущая кромка только касалась пластмассы

- необходимо удалять стружку с режущего инструмента

- при большом тепловыделении необходимо обеспечить охлаждение

- при жидком охлаждении должна использоваться только чистая вода

- аморфные материалы должны охлаждаться водой или сжатым воздухом (нельзя применять маслянистые охладители)

- твердосплавные инструменты должны быть частично подогреты до +120 0С

Рекомендуемые параметры для точения: α γ Χ ν s ПВХ 8-10 0-5 50-60 200-750 0,3-0,5 ПП / ПЭ 6-10 0-5 45-60 250-500 0,1-0,5 АБС 5-15 25-30 15 200-500 0,2-0,5 ПММА 5-10 0-4 15 200-300 0,1-0,2 ПК 5-12 6-8 45-60 200-350 0,1-0,5 ПА 6-10 0-5 45-60 200-500 0,1-0,4 ПОМ 6-8 0-5 45-60 300-600 0,1-0,4 ПЭТФ 5-15 0-15 45-60 200-500 0,1-0,5 ПВДФ 5-12 5-15 10 150-500 0,1-0,3 ПСУ/ПФСУ 5-10 0-5 45-60 250-400 0,2-0,3 ПЭИ 5-10 0-10 45-60 300-400 0,2-0,3 ПЭЭК 5-10 3-8 45-60 200-500 0,1-0,4

Рекомендуемые параметры для фрезерования:

| α γ ν ПВХ 5-10 0-15 300-1000 ПП / ПЭ 10-20 5-15 250-500 АБС 5-10 0-10 300-500 ПММА 2-10 2-10 2000 ПК 5-20 5-15 250-350 ПА 10-20 5-15 250-500 ПОМ 5-15 0-15 250-500 ПЭТФ 5-15 0-15 250-500 ПВДФ 5-15 5-15 250-500 ПСУ/ПФСУ 5-15 0-10 250-500 ПЭИ | 5-15 0-10 200-400 ПЭЭК 5-15 5-15 180-450 |  |
| --- | --- | --- |

Рекомендуемые параметры для сверления: α γ φ ν s ПВХ 5-10 3-5 60-100 30-120 0,1-0,5 ПП / ПЭ 5-15 10-20 60-90 50-120 0,1-0,3 АБС 8-12 10-20 60-90 50-120 0,2-0,3 ПММА 3-8 0-4 60-90 20-60 0,1-0,5 ПК 8-10 10-20 90 50-100 0,1-0,3 ПА 5-15 10-25 90 50-150 0,1-0,3 ПОМ 5-10 5-30 90 50-200 0,1-0,3 ПЭТФ 5-16 10-30 90-110 50-100 0,1-0,3 ПВДФ 10-16 5-20 110-130 150-300 0,1-0,3 ПСУ/ПФСУ 5-15 10-20 60-90 30-90 0,1-0,3 ПЭИ 5-15 10-20 60-90 30-90 0,1-0,4 ПЭЭК 5-15 10-25 90-120 70-200 0,1-0,3 Спиральные сверла из быстрорежущей стали хорошо подходят, но из-за большого тепловыделения необходимо применение охлаждающей жидкости. Для хорошего теплоотвода и отвода стружки, сверло следует регулярно вынимать из места сверления, особенно в случае глубоких отверстий. Для отверстий больших диаметров следует, уменьшить обычную толщину перемычки сверла для уменьшения теплоты трения и работать последовательно. Например, для сверления 50 мм, следует сверлить по очереди 12 и 25 мм. После этого диаметр необходимо увеличивать сверлами больших диаметров резца или с помощью плоского токарного резца. При сверлении сквозных отверстий в конце процесса обработки подача должна быть уменьшена, чтобы избежать биение начальной стороны, обрабатываемой заготовки, сверлом или плоским резцом, что может вызвать кромочное выламывание.

ПВХ - поливинилхлорид

ПП / ПЭ - полипропилен / полиэтилен

АБС - акрилонитрилбутадиенстирол

ПММА - полиметилметакрилат (оргстекло)

ПК – поликарбонат

ПА – полиамид (Эрталон, Капролон)

ПОМ – полиоксиметилен (полиацеталь)

ПЭТФ – полиэтилентерефталат

ПВДФ – поливинилиденфторид (фторопласт-2)

ПСУ / ПФСУ – полисульфон / полифенилсульфон

ПЭИ – полиэфиримид

ПЭЭК – полиэфирэфиркетон (Кетрон РЕЕК)

По дополнительным вопросам обращайтесь:   т.(017) 263-23-47, 267-07-18, 267-60-20.           ОДО «ФТОРОТЕКС»  г.Минск, пр-т Независимости, 117 корп.3 оф.212