ПОЛИКАРБОНАТ

Поликарбонат - один из лучших полимерных материалов разработанных современной наукой и обладающий целым комплексом ценных свойств: прозрачностью, высокой прочностью, теплостойкостью, физиологической инертностью, незначительным водопоглощением, высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью, незначительными диэлектрическими потерями в широком диапазоне частот, стойкостью к атмосферным воздействиям, самозатухаемостью, стабильностью свойств и размеров в широком интервале температур( от –60 0С до +1350 С).

# МАРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОЛИКАРБОНАТА

| Марка | Метод переработки | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-Э-3,5 ПК-ЭТ-3,5 | Экструзия | Базовый, высоковязкий стабилизированный и нестабилизированный ПТР 1-3,5 г/10 мин. | Пленка, трубы, профили, толстостенные изделия |
| ПК-ЛЭ-7,0 ПК-ЛЭТ-7,0 | Экструзия и литье под давлением | Базовый, средневязкий нестабилизированный и стабилизированный ПТР 3,6-7,0 г/10 мин. | Лист толщиной 1-10 мм, конструкционные изделия средней толщины |
| ПК-Л-12 ПК-ЛТ-12 | Литье под давлением | Базовый, низковязкий нестабилизированный и стабилизированный ПТР 7,1-12 г/10 мин. | Тонкостенные изделия сложной конфигурации |
| ПК-ЛТ-18 ПК-ЛТ-22 | Литье под давлением | Базовый, низковязкий стабилизированный ПТР 12,1-18 г/10мин ПТР 18,1-22 г/мин. | Тонкостенные изделия сложной конфигурации |
| ПК-Л-10 | Литье под давлением | Нестабилизированный, дополнительно очищенный ПТР 3,5-10,0 г/10 мин | Изделия медицинского и пищевого назначения, фильтры, сосуды для крови, шприцы, посуда и т д. |
| ПК-ЛТ-10 | Литье под давлением | Стабилизированный, дополнительно очищенный, с коэффициентом светопропускания не менее 85 % ПТР 3,5-10,0 г/10 мин | Изделия светотехнического назначения, светильники, фары автомобилей, колпаки и др. |
| ПК-ЛТО-12 | Литье под давлением | Стабилизированный, любая цветовая гамма | Корпусные, светонепроницаемые детали кино и фотоаппаратуры и т.п. |
| ПК-ЛТО-18 | Литье под давлением | Стабилизированный, любая цветовая гамма | Корпусные, светонепроницаемые детали. |
| ПК-М-2 | Литье под давлением | Наполненный фторопластом 42Л и двуокисью титана, с повышенной стойкостью к растрескиванию и самозатухаемостью, ПТР 4,0-11 г/10 мин. | Изделия конструкционного электроизоляционного назначения с повышенной огнестойкостью |
| ПК-2-ОД ПК-3-ОД ПК-ЛТ/С-16-ОД | Литье под давлением и экструзия | С огнезащитной добавкой, с повышенной стойкостью к горению и низким дымовыделением | Изделия конструкционного электроизоляционного назначения узлов и блоков телевизионных приемников, деталей ЭВМ, светофильтров, сигнальной аппаратуры |

Поставщик в РБ:

ОДО «Фторотекс» г.Минск. т.(+375-17) 2863641, 2863642, 2863643.

ПОЛИКАРБОНАТ БАЗОВЫЙ (общего назначения)

ТУ 2226-003-54887985-2002

## Обладает прозрачностью, высокой ударной прочностью, теплостойкостью, физиологической инертностью, незначительным водопоглощением, высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью, стабильностью свойств и размеров в широком интервале температур (от минус 60С до плюс 135С).

### ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для литья под давлением и экструзии изделий конструкционного, электроизоляционного назначения, применяемых в машиностроении, судостроении, электротехнике, радиотехнике и др. отраслях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

| ##### Наименование показателя | #### Норма для марок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### ПК-Э-3,5 ПК-ЭТ-3,5 |  | ПК-ЛЭ-7,0 ПК-ЛЭТ-7,0 |  | ПК-Л-12 ПК-ЛТ-12 |  | ПК-ЛТ-18 |  |  | ПК-ЛТ-22 |  |  |  | ### ПК-Л-10,0 ПК-ЛТ-10,0 |  |  |  |  |
|  | ### сорт высший | ### сорт первый | ### сорт высший | ### сорт первый | ### сорт высший | ### сорт первый | ### сорт высший |  | ### сорт первый | ### сорт высший | ### сорт первый |  |  | ### сорт высший |  |  | ### сорт первый |  |
| 1. Внешний вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Количество инородных неметаллических включений в гранулах, шт., не более | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 3. Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 1,0-3,5 |  | 3,6-7,0 |  | 7,1-12 |  | 12,1-18 |  |  | 18,1-22 |  |  | 3,5-10 |  |  |  |  |  |
| 4.Предел текучести при растяжении,МПа, не менее | 65 | 60 | 65 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 |  | 62 | 60 |  |  |  | 65 |  | 60 |  |
| 5. Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 |  | 80 | 60 |  |  |  | 80 |  | 60 |  |
| 6. Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м², не менее | 22 | 17 | 22 | 17 | 21 | 17 | 21 | 17 |  | 21 | 17 |  |  |  | 22 |  | 17 |  |
| 9.Коэффициент светопро пускания, %, не менее | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 85 |  |  |  | 88 |  | 85 |  |
| 10.Усадка (на образцах 80х10х4мм), % | 0,7-0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кислородный индекс, % | 25-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Теплопроводность,Вт/мк | 0,20-0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поликарбонат упаковывают в полиэтиленовые клапанные мешки.

Масса нетто упаковки 25 кг.  Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Поставщик в РБ:

ОДО «Фторотекс» г.Минск. т.(+375-17) 2863641, 2863642, 2863643.

Полимерная композиция Поликом

ТУ 2243-001-54887985-2002

ПОЛИКОМ - это смесевой композиционный материал на основе поликарбоната и АБС-пластика. Обладает прочностью и легкостью, морозо- и теплостойкостью, ударопрочностью и долговечностью, повышенной химической стойкостью, износостойкостью, стойкостью к растрескиванию, стабильностью и точностью размеров. Температура эксплуатации от минус 50 до плюс 100°С. При нормальных условиях не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ПОЛИКОМ перерабатывается литьем под давлением и экструзией в различные детали наружной и внутренней отделки автомобилей, изделий различной конфигурации для электротехники, электронной, приборостроительной и бытовой техники.

Выпускается в натуральном и окрашенном виде.

МАРОЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ

| Марка Композара | Метод переработки | Отличительные свойства | Преимущественное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Эп (окрашенная в массе композиция) | Экструзия | Тепло- и атмосферо-стойкость | Профили "Облицовка сточного желоба крыши автомобиля |
| Эл (окрашенная в массе композиция) | Экструзия | Тепло- и атмосферо-стойкость, ударопрочность | Листы с последующим вакуум- и пневмоформованием деталей для автомобилей |
| Л-1 (натуральная или окрашенная в массе композиция) | Литье под давлением | Высокая ударная прочнеть, деформационная теплостойкость, тепло- атмосферостойкость | Для конструкционных деталей, подкапотного пространства и деталей наружной отделки автомобилей, изделий различной конфигурации, применяемых в приборостроении, электротехнике, электронной промышленности и др. |
| Л-2 (натуральная или окрашенная в массе композиция) | Литье под давлением | Высокая деформационная теплостойкость, ударная прочность, низкая вязкость расплава | Для крупногабаритных, конструкционных и декоративных деталей интерьера автомобилей и др. |

УПАКОВКА - в полиэтиленовые клапанные мешки.. Масса нетто упаковки (25,0±0,3)кг.

ХРАНЕНИЕ - Гарантийный срок хранения — 3 года.

Поставщик в РБ:

ОДО «Фторотекс» г.Минск. т.(+375-17) 2863641, 2863642, 2863643.