Сравнительные характеристики полимерных материалов

для их выбора в конкретном применении.

| Характеристики товара \ Материал | Плот-ность, г/см3 | ЖЕСТКОСТЬ материала- Модуль упругости при растяжении, Мпа | ТВЕРДОСТЬ по Бринеллю, МПа | ПРОЧНОСТЬ при растяже- нии, Мпа (стойкость к деформа-циям) | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ по Шарпи, кДж / м2 | МАКСИМрабочая темпера-тура, грд.С | Темпе-ратура ПЛАВ- ЛЕНИЯ, грд.С | МИНИМ рабочая темпе-ратура, грд.С | ВОДО-ПОГЛО-ЩЕНИЕ при 23 град.С, % | Удельное объёмное Электри-ческое сопро-тивление Ом*м | ЦВЕТ | КОЭФФ. ТРЕНИЯ по стали | Пищевая и БИОСОВ-МЕСТИ-МОСТЬ | ЦЕНА Усред- ненная В ЕВРО за 1кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФТОРОПЛАСТ Ф-4 | 2,20 | 1500 | 35 | 28 | Без разруш. | +260 | +327 | -269 | 0,00 | 10¹⁷ | Белый | 0,05 | Да | от 8 |
| ПОЛИАМИД 6 литьевой “ERTALON 6PLA” - диаметры от 50мм и выше - толщины от 10мм и выше (аналог капролона) | 1,15 | 1700 | 165 | 55 | 100 | +105 | +220 | -30 | 2,20 | 10¹⁴ | Слоновая кость (светло-желтый), черный | 0,35 | Да | от 6 |
| ПОЛИАМИД 6 экструзионный “ERTALON 6SA” - диаметры от 5мм и выше - толщины от 0,5мм и выше | 1,14 | 1400 | 150 | 45 | 150 | +85 | +220 | -40 | 2,60 | 10¹⁴ | Бело-матовый, черный | 0,35 | Да | от 6 |
| ПОЛИАМИД 6 литьевой (пр-во Китай) - диаметры от 10мм и выше - толщины от 6мм и выше (аналог капролона) | 1,16 | 1650 | 163 | 52 | 90 | +100 | +220 | -30 | 2,30 | 10¹⁴ | Слоновая кость (светло-желтый) | 0,35 | Да | от 3 |
| ПЭТФ (РЕТР) “ERTALYTE” | 1,40 | 3700 | 170 | 90 | 80 | +115 | +255 | -20 | 0,25 | 10¹⁵ | Белый, черный | 0,20 | Да | от 8 |
| ПЭТФ самосмазывающийся “ERTALYTE ТХ” | 1,44 | 3450 | 160 | 76 | 60 | +115 | +255 | -20 | 0,23 | 10¹⁵ | Светло-серый | 0,15 | Да | от 17 |
| ПОМ “ERTACETAL С” | 1,41 | 3100 | 140 | 68 | 150 | +115 | +165 | -50 | 0,20 | 10¹⁴ | Белый, черный | 0,30 | Да | от 6 |
| ПОМ “ERTACETAL H” | 1,43 | 3600 | 160 | 78 | 200 | +105 | +175 | -50 | 0,20 | 10¹⁴ | Белый, черный | 0,40 | Да | от 8 |
| ПЭЭК “KETRON PEEK” | 1,31 | 4400 | 230 | 110 | Без разруш. | +250 | +340 | -30 | 0,06 | 10¹⁶ | Серый, черный | 0,30 | Да | от 180 |
| PPS “ТЕХТРОН HPV” | 1,43 | 3700 | 180 | 75 | 25 | +220 | +280 | -30 | 0,01 | 10¹⁵ | Синий | 0,25 | Да | от 130 |
| Характеристики товара \ Материал | Плот-ность, г/см3 | ЖЕСТКОСТЬ материала- Модуль упругости при растяжении, Мпа | ТВЕРДОСТЬ по Бринеллю, МПа | ПРОЧНОСТЬ при растяже- нии, Мпа (стойкость к деформа-циям) | УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ по Шарпи, кДж / м2 | МАКСИМрабочая темпера-тура, грд.С | Темпе-ратура ПЛАВ- ЛЕНИЯ, грд.С | МИНИМ рабочая темпе-ратура, грд.С | ВОДО-ПОГЛО-ЩЕНИЕ при 23 град.С, % | Удельное объёмное Электри-ческое сопро-тивление Ом*м | ЦВЕТ | КОЭФФ. ТРЕНИЯ по стали | Пищевая и БИОСОВ-МЕСТИ-МОСТЬ | ЦЕНА Усред- ненная В ЕВРО за 1кг |
| PBI “ЦЕЛАЗОЛ” | 1,30 | 5800 | 375 | 160 | - | +310 | +500 | -30 | 0,50 | 10¹⁴ | Черный | 0,30 | Да | от 1000 |
| ПВДФ “PVDF-1000” | 1,79 | 2300 | 110 | 110 | Без разруш. | +150 | +175 | -100 | 0,01 | 10¹⁶ | Белый | 0,40 | Да | от 40 |
| ОРГСТЕКЛО | 1,19 | 3100 | 170 | 60 | 15 | +70 | +150 | -60 | 0,30 | 10¹⁴ | Нет | 0,50 | Да | от 3 |
| ПОЛИКАРБОНАТ | 1,20 | 2400 | 120 | 70 | 130 | +125 | +150 | -60 | 0,15 | 10¹⁵ | Прозрачный | 0,40 | Да | от 12 |
| СИЛИКОН | 1,30 | - | 55 (по Шор) | 7 | Без разруш. | +250 | - | -60 | - | 10¹⁶ | Частично | - | Да | от 7 |
| ПОЛИУРЕТАН | 1,26 | 300 | 75-96 (по Шор) | 30 | Без разруш. | +80 | +100 | -40 | - | - | Частично | - | Нет | от 5 |
| ТЕКСТОЛИТ | 1,35 | 3900 | - | 50 | 24 | +105 | - | -40 | 2 - 8 | 10⁶ | Частично | 0,32 | Нет | от 2,5 |
| СТЕКЛО-ТЕКСТОЛИТ | 1,80 | 4300 | - | - | 35 | +155 | - | -60 | 1,00 | 10¹⁰ | Частично | - | Нет | от 2,2 |
| АБС-пластик | 1,03 | 2100 | 120 | 50 | 50 | +70 | +140 | -50 | 0,30 | 10¹⁵ | Частично | 0,45 | Нет | 2,8 |
| ПВХ, Винипласт | 1,40 | 3100 | 85 | 55 | 80 | +70 | - | -10 | 0,03 | 10¹⁵ | Да | 0,50 | Нет | 2,7-4,0 |
| ПОЛИПРОПИЛЕН | 0,92 | 1300 | 50 | 35 | Без разруш. | +100 | +165 | -15 | 0,02 | 10¹⁵ | Матовый | - | Да | от 2,8 |
| ПОЛИЭТИЛЕН PE-300 | 0,96 | 800 | 40 | 23 | 200 | +80 | +135 | -100 | 0,01 | 10¹⁵ | Белый, черный | 0,30 | Да | от 3,0 |
| ПОЛИЭТИЛЕН PE-500 | 0,96 | 1350 | 45 | 28 | 200 | +80 | +135 | -100 | 0,01 | 10¹⁵ | Белый, черный, зеленый | 0,15 | Да | от 4,8 |
| ПОЛИЭТИЛЕН PE-1000 | 0,93 | 750 | 36 | 19 | Без разруш. | +80 | +135 | -200 | 0,01 | 10¹⁵ | Белый, черный, зеленый | 0,15 | Да | от 7,0 |

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам  (017) 286-36-41 (добавочные -42, -43, -44, -67, -68).

ОДО «ФТОРОТЕКС»  г.Минск, ул.Шафарнянская, 11 оф.47            http://www.ftorotex.by